Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий

Исследовательский отчет   RP06-1

2006

Американский Институт Железа и Стали

ОТКЛОНЕНИЕ

Материал, содержащийся в данном документе, был разработан исследователями на основе собственных полученных данных и представлен только в качестве общей информации. Информация не должна использоваться без профессиональной помощи касательно годности представленных приложений. Публикация информации не нацелена на изложение фактов и не является гарантией на детали Американского Института Железа и Стали, Альянса Стальных конструкций или любого другого человека, названного в этом документе, данная информация не нарушает законодательных норм, свободна от нежелательного давления и подходит для использования в общих или специальных целях. Любой, кто использует информацию, представленную здесь, берет все риски и ответственность на себя.

Все права защищены 2006 Американский Институт Железа и Стали

ВВЕДЕНИЕ

Данный отчет был разработан Исследовательским центром NAHB для Альянса стальных конструкций и других акционеров в исследовательской программе ILZRO  SC-4,  Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий.  Данный отчет заменяет предыдущий, выпущенный в сентябре 2003.

Главной целью проекта является исследование поведения коррозии на оцинкованных стальных компонентах жилой конструкции путем измерения существующего уровня коррозии элементов стальной конструкции за 3-х летний период и соотнесения его с условиями окружающей среды.  После завершения первой фазы работы, период контроля был увеличен до 5 лет, а позднее до 7 лет. Полученные данные исследования подтверждают полноту требований по антикоррозионной защите и предоставляют дополнительное основание для поддерживания длительного срока службы конструкций из стали холодной штамповки.

Научно-Исследовательская Группа

Альянс Стальных Конструкций

Все права защищены 2006 Американский Институт Железа и Стали

Исследовательская программа ILZRO ZC-4

Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий

7-летний отчет

Март 2006

Подготовлено кем:

Исследовательский центр NAHB

400 Prince George’s Blvd. Upper Marlboro, MD, 20774

USA

ii

Содержание

СТР. БЛАГОДАРНОСТИ…….......................................................................................................... v КРАТКИЙ ОБЗОР........................................................................................................... vii ВВЕДЕНИЕ……. ........................................................................................................................... 1

ОБРАЗЦЫ КОРРОЗИИ.. ............................................................................................................... 2

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ И УСТАНОВКИ...................................................................... 3

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ............................................................................................. 15

ВЫВОДЫ……... ........................................................................................................................... 30

ПРИЛОЖНИЕ A – ДАННЫЕ СЪЕМА ОБРАЗЦОВ

iii

iv

БЛАГОДАРНОСТИ

Данный отчет был подготовлен Nader Elhajj, P.E., из Исследовательского центра NAHB, при поддержке Международной Ведущей Исследовательской Организации Цинка (ILZRO). Специальная благодарность выражается Dr. Frank Goodwin из ILZRO за его руководство и помощь проекту.

Также благодарность выражается владельцам, дома которых использовались в качестве тестовых площадок для данного проекта:

Steve and Debby Capinos

Anthony Delancy John Wheeler Joseph Finio

Также благодарностью отмечаются следующие компании, предоставившие материалы для данного исследовательского проекта:

Defasco

House Factory

Wierton Dale Incor Bethlehem Steel

v

vi

КРАТКИЙ ОБЗОР

Исследовательская программа ILZRO ZC-4, Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий, это исследование, созданное для измерения существующего уровня  коррозии на образцах стальных каркасов, и для соотнесения его с условиями окружающей среды. Исследовательский центр NAHB проводит работу на четырех жилых зданиях в Северной Америке за семилетний период времени.

Исследовательский центр NAHB начал работу над проектом в феврале 1997 и установил тестовые площадки в Майями, Флорида; Леонардтаун, Мэрилэнд; Хэмильтон, Онтарио; и Лонг-Бич, Нью-Джерси. На данных площадках были установлены многочисленные тестовые образцы в строительных впадинах, где могли бы быть использованы типичные стальные конструкции (например, мансарды, системы пола, стены). Тестовые образцы коррозии состоят из оцинкованных, алюмоцинкованных и гальванически-покрытых плоских пластин и 1-дюймового (номинального) элемента сваи С-образной формы. Две площадки также были оснащены электронными системами слежения, которые измеряли и записывали температуры поверхности, относительную влажность и время влажности за однолетний период. Эти данные были проанализированы для определения существования термальных и влажностных условий, которые позволили бы конденсации образоваться на строительных компонентах.

Программа была разделена на две фазы: Фаза I  программы включала подготовку и установку всех образцов и площадок. Фаза II включала обработку данных об окружающей среде, возврат и анализ образцов, и обслуживание площадок. Фаза I была завершена в 1998. Фаза II первоначально была завершена в 2003 на 5-летний срок (1-, 3-, и 5-летний срок действия), но позднее срок увеличился до конца 2005 года для получения данных для 7-летнего срока действия.

Все образцы одного, трех, пяти и семи лет срока годности были возвращены с тестовых площадок. Измерения коррозии с четырех площадок показали несущественную коррозию  для всех типов образцов (например, сваи, пластины), всех образцов покрытий (например, оцинкованное, алюмоцинкованное и гальванически-покрытое), и всех групп образцов (например, подвалы, стены, мансарды, балки). Все возвращенные образцы имели потерю в массе менее 0.05 грамм и предполагаемую продолжительность жизни в среднем 377 лет. Самая высокая скорость коррозии, наблюдаемая на любом из четырех участков, была 0,548 микрон/год -  для плиты с алюмоцинкованным покрытием, установленной в подвале на  участке Leonardtown, Maryland, после семилетнего периода экспозиции.

Данные об окружающей среде за один год с площадок из Хэмильтона и Нью-Джерси показывают, что температура поверхности металлических образцов и существующих строительных компонентов остается над местной температурой конденсации с небольшим исключением. На одной внутренней стене в Хэмильтоне было много примеров того, что температуры поверхности стены падали ниже температуры конденсации. Однако, образцы пластин, возвращенных из впадины стены после семилетнего срока, показали среднюю потерю массы в 0.02 грамма.

vii

viii

ВВЕДЕНИЕ

Международная Ведущая Исследовательская Организации Цинка (ILZRO) является спонсором исследования, озаглавленного как Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий. Главным объектом исследования является изучение поведения коррозии оцинкованных стальных элементов в жилых конструкциях. Исследовательский центр NAHB выполняет исследование в Северной Америке, в то время как такие же усилия в промышленности проводятся в Европе.

Данный отчет – этор отчет за 7 лет, который суммирует временные данные предыдущих отчетов, представленные ILZRO (1-, 3-, и 5-летние возвраты), также как результаты возвращенных 7-летних образцов.

Исследовательский центр NAHB начал работу над проектом в феврале 1997 года, где были установлены четыре тестовые площадки и образцы. Две из этих площадки были оснащены электронными системами слежения на один годовой цикл. В течение этого времени такие условия окружающей среды, как температура поверхности и относительная влажность были измерены и записаны для определения конденсации.

Тестовые образцы готовились к возврату с каждой площадки с интервалом в 1, 3 года и 5, 7 лет после установки. Все партии одно, трех, пяти и семилетних образцов были возвращены. Результаты анализа коррозии на примерах представлены в данном отчете. Дополнительно представлены анализ данных об окружающей среде для площадок в Хэмильтоне и Нью Джерси.

1

ОБРАЗЦЫ КОРРОЗИИ

Образцы коррозии состоят из оцинкованного, алюмоцинкованного и гальванических покрытий на плоских пластинах размером 10 cm x 10 cm (3.94 дюйм x 3.94 дюйм) и 1-дюймового (25.4 mm) (номинальный) элемента С-образной сваи. Плоские плиты позволяют более точно определить область образца, и поэтому лучше измерить толщину покрытия и уменьшение массы после подвергания внешнему воздействию (Рис. 1). С-образные образцы были установлены для исследования поведения коррозии на концах и изгибах сваи. Стороны и все концы образцов плит и образцов свай подвержены воздействию окружающей среды, которые совместимы с методом, используемым в параллельном исследовании во Франции. Спецификации толщины покрытия образцов указаны в Таблице 1.

Рис. 1 – Образцы пластин

Табл. 1 – Толщина покрытия материалов образцов

Для SI: 1 lb/in3 = 27.7 g/cm3, 1 lb/m2 = 4882 g/m2.

Были затребованы отдельные поставки оцинкованных и алюмоцинкованных материалов, поскольку после начала программы было решено включить плоские образцы (площадью в 100 cm2, 15.5 in2) в дополнении к образцам свай.  Таким образом,  оцинкованные 2 и алюмоцинкованные 2 материалы были затребованы для производства плит. Позднее алюмоцинкованные образцы 1 были забракованы, поскольку толщина покрытия была не соответствующей.

2

Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий

Были проведены испытания покрытия согласно ASTM A-901  для документирования реальной толщины покрытия материалов образцов. Эти значения указаны в четвертой колонке выше.

Знание точных размеров образцов предоставляет точный расчет снижения толщины покрытия при анализе и вовзрате образцов. Образцы типа свай – однодюймовый (25.4 mm) номинальный сегмент 3-5/8 дюйма (92.1 mm) (размер фермы) C-образных свай. Место данных образцов не может быть установлена точно; однако, их потеря веса вследствие коррозии может быть определена на съеме. Образцы типа свай также предоставляют визуальную оценку коррозии, которая может появиться на концах или изгибах прокатанных свай.

На всех установках, где было место, количество установленных образцов было предназначено для тройного анализа после одного, трих, пяти и семи лет экспозиции. Также были установлены дополнительные образцы, если возможно, в случае если желательны многолетние наблюдения.

ТЕСТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И УСТАНОВКИ

Четыре тестовых площадки описаны в Таблице 2. Они представляют различные виды климатов и типичные виды строений для каждого региона. Площадки были выбраны таким образом, что результаты были бы применимы к большому количеству домов и климатов.

Табл. 2 – ТЕСТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

For SI: 1 mile = 1.61 km

Инженеры из Исследовательского центра NAHB установили образцы коррозии на всех четырех площадках. Две из четырех площадок, Хамильтон и Лонг-Бич, были также оснащены системой слежения за окружающей средой, которая записывает такие условия, как относительная влажность и температура на одинаковых территориях за один год.

1ASTM A-90. Weight [Mass] of Coating on Iron and Steel Articles with Zinc or Zinc-Alloy Coatings. American

Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA.

3

Тестовая площадка в Майями, Флорида

Площадка в Майми (рис. 2) is in a Habitat for Humanity Development на юго-западе Майями, где 16 из 90 домов имеют системы стальных каркасов. Площадка – это одноэтажная конструкция из стального каркаса со сплошным фундаментом. Она имеет обивку фанерой с оштукатуренной внешней отделкой. Внутренняя стена – это 5/8” (16 mm) раскрашенная стены сухой кладки. Мансарда имеет крафт-целлюлозную отделку (облицовка стены сухой кладки), обрамляющую стекловолокнистую изоляцию с R-30, в то время как стены имеют изоляцию либо R-11, либо R-13.  Ширина стен 6” (152 mm). Мансарда оснащена вентиляционными отверстиями под свесом крыши (всего 19 отверстий, каждое размером  22” x 4”). Нет ни одного конька крыши, и одно небольшое отверстие фронтона видно спереди дома.

Не представлены значительные источники внутренней влаги, с ванными комнатами, вентилируемыми прямо наружу, и нет ни саун, ни воронок. В доме нет ни стиральной машины, ни сушильного аппарата. Дом оснащен кондиционером. Тип окружающей среды может быть классифицирован как влажный/внутриконтинентальный. Несмотря на то, что площадка находится в южной Флориде, она удалена на несколько миль от крупного водоема. Нет затемнения дома, расположенного на западе, где находятся впадины стены.

Образцы были размещены на мансарде (см.Рис. 3) и внешней стене. Мансарда содержала образцы, подвешенные на каркасе крыши. Этот набор образцов включает оцинкованные, гальванические и алюмоцинкованные плиты и сваи. Также было установлено небольшое количество образцов без покрытия. Мансарда оснащена вентиляционными отверстиями под свесом крыши на восточной и западной сторонах дома.

Группа впадин стены имеет западную ориентацию и содержит образцы, которые были  доступны для съема через доступ к панелям. Образцы состоят из оцинкованных, гальванических и алюмоцинкованных кусочков плит.  Образцы были заделаны в стекловолокнистую изоляцию в полости стены.

Рис. 2 - Майями, Флорида, Площадка коррозии

4

Рис. 3 – образцы мансард на площадке в Майми, Флорида

Тестовая площадка в Леонардтаун, Мэрилэнд

Дом в Leonardtown, Maryland, (Рис.4) находится прямо в устье реки Potomac, до ее места впадения в залив Bay. Двухэтажный дом примерно в 75 футов (22.9 m) от реки Potomac, с сильными ветрами, дующими на дом с солоноватой воды реки. Стены имеют каркас из С-образных свай 18 калибра (43 mil), в то время, как стальные фермы использовались для обрамления крыши. Стальное балочное перекрытие пола было использовано на техническом этаже вдоль со стекловолокнистой изоляцией R-19 Слой полиэфира был наложен на техническом этаже. Мансарда была изолирована с 11дюймовой (27.9 cm) целлюлозой. Мансарда была оснащена коньком крыши и вентиляционными отверстиями под свесом крыши.  Стены состоят из 5/8” (16 mm)стены сухой кладки, целлюлозы (R-13), обшивки ОСП, 1” (25.4 mm)необлицованная фольгой оболочка из пены (R-5), барьера инфильтрации воздуха Tyvek, и виниловой наружной обшивки. Единственным значительным внутренним источником влаги была большая ванная Jacuzzi в главной ванной комнате. Все ванные комнаты вентилируются прямо наружу. Фундамент вентилируется с помощью отверстий, расположенных по периметру торцовой стены.

Персонал Исследовательского центра NAHB установил образцы в мансарде, во внешней стене, в погребе и под открытым первым этажом.

5

Рис. 4 – Площадка в Leonardtown, Maryland, на реке  Lower Potomac

Мансарда содержала три типа покрытия на плите и свае. Эти образцы были повдешены на мансарде с виниловой веревкой или шнурком. Второй набор образцов также был заделан в целлюлозную изоляцию мансарды. Назначением второго набора было изучение взаимодействия между оцинкованным покрытием и целлюлозной изоляцией.

Внешняя стена, которая располагалась на юге/юго-востоке, содержала оцинкованные, гальванические и алюмоцинкованные плиты. Эти образцы были заделаны в целлюлозную изоляцию стены.

Подвал содержал набор подвесных образцов и другой набор, который частично был вставлен в стекловолокнистую изоляцию между балками (см. Рис. 5 и 6). Набор подвесных образцов был полностью подвержен воздействию окружающей среды, и содержал плиты со всеми тремя типами покрытия. Оцинкованные, гальванические, алюмоцинкованные образцы и образцы свай без покрытия были также подвешены. Образцы без покрытия демонстрировали обширную коррозию после двух месяцев, указывая на агрессивную окружающую среду в подвале. (см. Рис.7). Набор, который был частично заделан в изоляцию пола, содержал оцинкованные и алюмоцинкованные образцы свай. Их установка была спроектирована для копирования условий окружающей среды в перекрытиях пола.

6

Рис 5 – Образцы подвала, заделанные в изоляцию пола

Рис 6 – образец сваи в подвале на площадке в Леонардтаун

7

Рис 7 – Вода (передний план) в подвале, в Леонардтаун

Образцы были установлены под открытым первым этажом, что показывает  ужасные условия окружающей среды. Этаж несомненно подвергается брызгам реки и состоит из деревянного каркаса. Образец под этажом будет показывать технические данные в экстремально суровых условиях окружающей среды. Образец состоит из оцинкованных, гальванических, алюмоцинкованных и без покрытия образцов свай.

8

Тестовая площадка в Хамильтон, Онтарио (Канада)

Площадка в Хамильтон, Онтарио (Рис. 8 и 9) – это одноэтажный дом престарелых. It is the end unit, with a walk-out basement. Три из четырех стен цокольного этажа - бетонные блоки, а четвертая стена (восточная сторона) – стальная. Каркасные стены спроектированы следующим образом: покрытие внутренней стены – это 5/8” (15 mm)стена сухой кладки, позади которой установлен полипаровой барьер. Стены изолированы стекловолокном R-13. За каркасом находится пенопластовая обивка 1-1/4” (32 mm) (R-7). Снаружи этой обивки находится вентиляционная щель размером 1” (25.4 mm), с кирпичной облицовкой позади.

Торцовые стены в подвале (3 из 4) имеют толщину бетона 8” (203 mm), с частями над уровнем земли, изолированные внутри 6” (152 mm) стекловолокнистой изоляцией (R-19), которая покрыта полипаровым барьером. Стены фундамента ниже уровня земли также защищены с внешней части плотной пластиковой мембраной, которая спроектирована для защиты фундамента от влажности почвы. Изоляция края плиты – это пенопластовый продукт  Isynene R-28. Гидроизоляционный слой лежит между торцовой стеной фундамента и нижней направляющей  внешней стены фундамента. Фундамент отделан таким образом, что потолок подвала не изолирован. Каркас мансарды выполнен в виде деревянной стропильной конструкции.  Слой R-32 задутого стекловолокна находится в мансарде. Мансарда оснащена коньком крыши и вентиляционными отверстиями под свесом крыши.

Двойная конструкция была оснащена образцами коррозии и аппаратурой контроля зимой 1997. Дом имеет кирпичную облицовку и расположен в промышленной зоне. Образцы и датчики слежения были установлены на мансарде и внешней стене фундамента.

Рис. 8 – Хамильтон, Онтарио, Тестовая площадка (вид спереди)

9

Рис. 9 – Хамильтон, Онтарио, Тестовая площадка (вид сзади)

Образцы мансарды были подвешены в воздухе и состояли из оцинкованного, гальванического и алюмоцинкованного покрытий. Терморезисторы были прикреплены к одной пластине каждого покрытия для записи температур поверхностей трех типов металла. Температура окружающей среды и относительная влажность также были измерены. Время датчика влаги, который был установлен на оцинкованный образец, записал процент времени наличия тонкого слоя жидкости.

Внешняя стена дома в Хамильтоне была расположена в каркасной стене подвала. (см.Рис.10). Оцинкованные, гальванические и алюмоцинкованные образцы были установлены на стене. Также как на мансарде, терморезисторы были установлены для отслеживания температуры поверхности трех типов образцов, и два дополнительных датчика следили за температурой опорной плиты стены и стальной сваи стены. Относительная влажность и температура также были записаны. Наконец, датчик влаги был вмонтирован на сваю стены для измерения частого появления конденсации на свае.

10

Рис. 10 – Образцы впадины стены и датчики на площадке в Хамильтоне, Онтарио

11

Тестовая площадка в Лонг-Бич, Нью-Джерси

Площадка в Лонг-Бич, Нью-Джерси (Рис. 11) была последним дополнением в исследовании.  Площадка- пляжный домик на берегу Нью-Джерси, который отделен от океана низколежащей дюной шириной примерно 1/4 мили (400 m) (см. Рис.12). Изначально дом был одноэтажным строением, и был переделан с прибавлением второго этажа и крыши, которые имели каркас из стали холодной штамповки (рис. 13 и 14). В основном дом используется в летнее время, и пустует в течение зимы.

Площадка – отремонтированная одноэтажная деревянная конструкция, которая была добавлена вместе с расширенным первым этажом и абсолютно новым вторым. Все добавления имеют каркас из стали холодной штамповки. Площадка – это пляжный домик, несмотря на то, что пляж  - это солидная дистанция от дома через травяную дюну. Фасад дома смотрит на запад, а задняя часть на океан (восток).

Основание дома на деревянных сваях. Они были изначально у дома, несмотря на то, что дополнительные строительные элементы были добавлены в ходе переделки. Подвал – просторная закрытая территория, используемая как склад и возможная парковка. Деревянная обивка вокруг подвала легкая и служит в качестве сдуваемой стены в случае затопления. Перекладины первого этажа монтированы на сваях. Нижняя часть свай, в большинстве случаев деревянная, покрыта стекловолокнистой изоляцией 1/2” (13 mm) Celotex Tuff R (R3.8) и 6” (152 mm), набитой между перекладинами (R30).

Внешние стены второго этажа имеют каркас в виде свай 43 милс (18-калибр, 1.09 mm) и заполнены высокоплотной стекловолокнистой изоляцией  R-15. Внутренняя отделка – окрашенная стена сухой кладки. За сваями находится обивка фанерой 7/16” (11 mm), которая покрыта комнатной оберткой Tyvek. Снаружи данного уровня находится 1/2” (12 mm) Tuff R (R3.8) с кедровой кровельной обшивкой поверх него.

Три группы образцов были установлены на площадке в Нью-Джерси. Первая группа была расположена в системе перекрытия, которая поддерживала первый этаж. Полный набор свай и плит был размещен в пространстве между перекладинами. Такое местоположение должо иметь риск коррозионных условий из-за отсутствия защиты от проникновения воздуха и внешних факторов. Вторая группа была расположена на консольной опорной плите, которая навешивается  на второй этаж дома и повернута лицом к пляжу.  Перекладины, задерживающие воду под опорной плитой, вентилируются, что дает возможность ветрам океана распространять соль и/или влагу на образцы. Полный набор плит был установлен под этой плитой. Третья группа была во внешней стене стального каркаса на втором эатже. Группа содержала образцы плит.

Все три группы образцов на площадке в Нью-Джерси были оснащены датчиками, которые измеряли температуру поверхности образца для каждого типа покрытия (оцинкованный, гальванический и алюмоцинкованный), также как и относительную влажность и температуру окружающей среды. Такие компоненты строения, как сваи стены и перекрытия пола, отслеживались на предмет температуры покрытия, которые установили годичный рекорд влажности и температурных условий для данной площадки. Измерения параметров окружающей среды были проанализированы тем же методом, что и данные Хамельтона, Онтарио.

12

Рис. 11 – Площадка в Нью-Джерси

Рис. 12 – октрытая земля между площадкой в Нью-Джерси и Океаном

13

Таблица 3 предоставляет обзор мест, где были установлены образцы на четырех площадках.

Табл. 3 – сводка установленных образцов

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Общее

Результаты возвращения одно, трех и пятигодичных образцов были предоставлены в ILZRO в предыдущем отчете2. Данный отчет включает предыдущие результаты плюс посещение семилетней площадки и последующий анализ коррозии на возвращенных образцах. Данный процесс проводился под руководством ASTM  G1  –  Стандартная практика подготовки, очистки и оценки коррозии тестовых образцов3.

В частности, этот стандарт был применен к обработке и очищению образцов сразу после их

съема с испытаний. Это необходимо для того, чтобы проверить массу образцов без продуктов коррозии после периода экспозиции. В противном случае из-за того, что продукты коррозии не были удалены, дополнительные измерения массы могут неточно отразить изменения массы покровного слоя (и толщины) образцов.

2 ILZRO RESEARCH PROGRAM ZC-4 Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий. Сентябрь 2003. Исследовательский центр NAHB, Upper Marlboro, MD.

3ASTM G1-90 (1999) e1. Стандартная практика подготовки, очистки и оценки коррозии тестовых образцов. Американское общество по тестированию и материалам, West Conshohocken, PA.

15

Данный стандарт предлагает различные методы, по которым образцы могут быть очищены после эксплуатационной нагрузки: механической, химической и электролитической. When using any of these methods, the process should not result in the removal of any base metal (which would skew the mass loss measurement in the other direction). Механический метод очистки был использован как первый шаг.

Протокол Исследовательского центра NAHB в применении процесса очистки к возвращенным образцам включал следующие шаги:

1.   Проведение визуальной оценки возвращенных образцов и регулировка отдельных образцов с любым визуальным признаком коррозии для очистки.

2.   Проведение измерения первоначальной массы возвращенных образцов. Образцы, которые показали увеличение массы на 0.03 грамма или больше, установлены отдельно для очистки. С точностью баланса массы +/- 0.01 грамм, увеличение массы в 0.03 грамма было определено как допустимое предельное значение для возможности появления коррозии на образцах.

3.   Для ряда образцов, установленных отдельно для очистки, 1 чайная ложка мягкого абразивного чистящего средства “Bon Ami” (без хлора, 325 ячеек полевого шпата) с 600 ml воды используется для мягкого оцищения образцов пластиковой щеткой. Образцы сразу же высушиваются.4

Также было проведено хромовое тестирование на образцах, подвергшихся одно-трехлетней нагрузке, которые были возвращены в Августе 2001. Данное тестирование было проведено в соответствии с ASTM B201 – Стандартная практика тестирования хромового покрытия на оцинкованных и кадмиевых поверхностях5. Целью данного тестирования было определение того, будет ли покрытие хроматом существовать на поверхностях образцов, поскольку это могло бы рассматриваться как сопротивление коррозии. Из девяти протестированных образцов, ни на одном из них не было замечено хромата. Сводка результатов потери массы для каждой тестовой площадки представлена ниже.

Miami, Florida

Площадка Майями была оснащена образцами весной/летом 1997, и все четыре съема образцов с испытаний (первый, третий, пятый и седьмой годы) были завершены на данной площадке. Табл. 4 описывает местоположение, тип покрытия и потерю коррозии образцов, возвращенных из Майями. Практически во всех случаях измерения были проведены трижды. Например, для алюмоцинкованных плит подвешенных к мансарде, три различные плиты были возвращены и проанализированы в ходе каждого визита. То же самое и для алюмоцинкованных свай в мансарде, так же как и в других местах и при других типах покрытия.

Таблица 4 – Сводные данные об ущербе покрытия образцов на  участке Майами

4Очистка раствором пероксидисульфата аммония по ASTM G1 была также применена на трех образцах малых лет, но была заменена на метод мягкой очистки из-за требований стандарта к применению механического метода и тенденции метода периоксидисульфата аммония удалять основной метал с образцов.

5ASTM  B201-80  (2000)  Стандартная практика тестирования хромового покрытия на оцинкованных и кадмиевых поверхностях. Американское общество тестирования материалов, West Conshohocken, PA.

16

| Расположение | Типы образцов | Средние потери в массе за первый год1 (граммы) | Средние потери в массе за третий год1 (граммы) | Средние потери в массе за пятый год1 (граммы) | Средние потери в массе за седьмой год1 (граммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закрепленная на чердаке | Стойки, плиты – Все 3 покрытия | 0.01 | 0.00 | 0.012 | 0.024 |
| Наружная стена | Стойки – Все 3 покрытия | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.024 |

1 Это приближенные характеристики. Настоящие сведения, данные по месяцам, очень близки к приближенным  и варьируются в зависимости от автономной схемы ввода в эксплуатацию (т.е времени начала) в 1997 году.

Эти данные демонстрируют то, что ущерб покрытия, возникающий у образцов в процессе испытаний на участке Майами, минимален. Эти данные основаны на всех восстановленных образцах. Максимальный ущерб для образцов любого типа и для разной длительности экспозиции отражен в таблице 5.

Таблица 5 – Отдельные максимальные потери в массе (на участке Майами)

1  Потери массы, показанные выше, являются максимальными потерями массы или увеличением (абсолютное значение) для каждого образца. Увеличение массы объясняется с точки зрения роста пленки продуктов коррозии, разрушением цинкового защитного покрытия.

В течение каждого из четырех возвращений на участок образцы оставались на исходных позициях  - и никаких необычных явлений не наблюдалось. Только на поясах стальных балочных ферм были обнаружены отдельные случаи «белой ржавчины».

Leonardtown, Maryland

Первоначально образцы на территории Leonardtown были установлены осенью/зимой 1997 года. Все четыре съема образцов с испытаний (первый, третий, пятый и седьмой годы) были на этом участке произведены (Таблица 6).

Таблица 6 - Сводные данные об ущербе покрытия образцов на  участке Leonardtown

17

| Расположение | Типы образцов1 | Средние потери в массе за первый год2 (граммы) | Средние потери в массе за третий год2 (граммы) | Средние потери в массе за пятый год2 (граммы) | Средние потери в массе за седьмой год2 (граммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висящие в погребе | Стойки, плиты – Все 3 покрытия | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.030 |
| Заделанные в изоляционный материал погреба | Стойки – Все 3 покрытия | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.029 |
| Висящие под наружной опорной плитой | Стойки – Все 3 покрытия | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.033 |
| В наружной стене (целлюлозный утеплитель) | Плиты – Все 3 покрытия | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.027 |
| Висящие на чердаке | Стойки, плиты – Все 3 покрытия | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.017 |
| Заделанные в изоляционный материал мансарды | Оцинкованные 2 плиты | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.029 |

1 Это приближенные характеристики. Настоящие сведения, данные по месяцам, очень близки к приближенным  и варьируются в зависимости от автономной схемы ввода в эксплуатацию.

2 Некоторые местоположения также содержали незащищенные стальные образцы, которые тоже были подвержены анализу, но эти данные не включены сюда ввиду того, что они могут неправильно охарактеризовать образцы с нанесенным на них  покрытием.

Показатели потери массы, приведенные выше, также показывают очень маленькие потери массы покрытия за период семилетней экспозиции. В таблице 7 отражены данные по каждому году съема образцов о наибольших потерях массы каждого из покрытий.

Таблица 7 - Отдельные максимальные потери в массе (на участке LEONARDTOWN)

1  Потери массы, показанные выше, являются максимальными потерями массы или увеличением (абсолютное значение) для каждого образца. Увеличение массы объясняется с точки зрения роста пленки продуктов коррозии, разрушением цинкового защитного покрытия.

18

Hamilton, Ontario

Участок Hamilton находился в условиях эксплуатации с зимы 1997 года, поэтому все четыре съема образцов с испытаний (первый, третий, пятый и седьмой годы) были на этом участке произведены (Таблица 8). В июле 1999 года первая партия образцов была снята с испытаний на участке, система сбора данных была удалена. Эта система мониторинга записывала температурные условия и показатели влажности повсеместно на протяжении одного года (смотрите ниже).

Таблица 8 – Сводные данные об ущербе покрытия образцов на  участке Hamilton

1 Это приближенные характеристики. Настоящие сведения, данные по месяцам, очень близки к приближенным  и варьируются в зависимости от автономной схемы ввода в эксплуатацию.

2 Образцы наружной стены не были извлечены на третьем году. Причиной этому послужило небольшое количество установленных образцов из-за ограниченности пространства. Считалось, что лучше будет оставить образцы нетронутыми до пятого и седьмого года.

Показатели потери массы, приведенные выше, также показывают очень маленькие потери массы покрытия за период семилетней экспозиции. В таблице 7 отражены данные по каждому году съема образцов о наибольших потерях массы каждого из покрытий.

Таблица 9 - Отдельные максимальные потери в массе (на участке HAMILTON)

1  Потери массы, показанные выше, являются максимальными потерями массы или увеличением (абсолютное значение) для каждого образца. Увеличение массы объясняется с точки зрения роста пленки продуктов коррозии, разрушением цинкового защитного покрытия.

Измерения потери массы образцов, извлеченных с участка Hamilton, указывают на очень незначительное снижение показателей. Это хорошо соответствует данным о состоянии окружающей среды в 1998 году, свидетельствующим о практически нулевых предпосылках конденсации. Эти данные были основаны на температурах поверхности и на температурах точки росы рядом с образцами.

Был составлен и обработан годовой отчет (вплоть до декабря 1998 года) о структурных изменениях условий окружающей среды. Контрольными замерами, использованными для анализа этих условий, стали температуры металлических поверхностей, относительная

19

влажность и температура внутренней окружающей среды каждой группы образцов, а также относительная влажность и температура внешней среды. Измерения относительной влажности и температуры окружающей среды использовались для того, чтобы определить местное (с внутренней стороны стены) давление водяного пара и температуру конденсации как для отдельно взятого местоположения образцов, так и за его пределами. Сочетая эти данные с температурами поверхности металлических образцов и других элементов рамной конструкции, измеряемыми небольшими бусинковыми термисторами, можно сделать сравнение температур образцов с температурой точки росы для данной местности. Таким образом, был получен отчет о вероятности конденсации и влажности образцов.

Пример анализа температуры конденсации показан ниже на рисунке 15. График отображает температуры тестируемых образцов и элементов рамной конструкции, расположенных в вентилируемом чердачном помещении. Он также сравнивает эти температуры с температурой конденсации этой зоны.

Характеристики мансарды  на участке Hamilton, Ontario

Февраль 1998

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

100 	300 	500 	700 	900 	1100 	1300 	1500 	1700 	1900 	2100 	2300

Час дня

Рисунок 15 – Температура конденсации на участке Hamilton

Такой анализ был проведен как для стеновых элементов, так и для образцов чердачного помещения помесячно. В большинстве случаев температуры металлических поверхностей  - так же, как и температуры поверхности стеновых стоек и опорных несущих плит – оставались выше температуры конденсации на местности. Этот результат демонстрирует то, что теплопроизводительность и контроль уровня влажности на участке были достаточными для того, чтобы предотвратить влажность в углублении стены или чердаке.

График, отображенный на рисунке 15, основан на среднечасовых данных, получаемых ежедневно каждый месяц. Например, все считываемые показатели температур чердачного помещения, полученные на 1.00 pm, были усреднены, чтобы получить среднеарифметическое значение в 49,4 F (9,1 C). В то время, как данный подход применя-

20

Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий

ется для суммирования большого количества данных, он имеет свойство смягчать экстремальные условия, возможно скрывая временные обстоятельства, при которых возможно существование условий конденсации.

В силу вышесказанного, было проведено еще более точное исследование, чтобы определить, имели ли вообще когда-либо место условия конденсации. Оно включало в себя годовой сбор данных и сопоставление всех температур поверхности и температур конденсации образцов чердачного помещения и наружной стены. Результаты показали, что на каждый час в году температуры поверхности корродирующих образцов были выше «точки росы» (как образцы чердачного помещения, так и образцы стеновых элементов). Нижняя направляющая пустотелой стены, однако, испытывала условия влажности в течение 120 часов за год – по-другому 1% всего времени. Наконец, стойка наружной стены была холоднее температуры конденсации в течение 7 часов за год.

Long Beach Island, New Jersey

Участок New Jersey site был оборудован корродирующими образцами и системой мониторинга в августе 1998 года. Все четыре этапа съема образцов с испытаний (первый, третий, пятый и седьмой годы) были на этом участке произведены, система сбора данных удалена. Извлеченные образцы были исследованы на предмет потери массы покрытия (Таблица 10), а данные о состоянии окружающей среды обработаны по тому же признаку, что и на участке Hamilton.

Таблица 10 - Сводные данные об ущербе покрытия образцов на  участке LONG BEACH  ISLAND, NJ

1 Это приближенные характеристики. Настоящие сведения, данные по месяцам, очень близки к приближенным.

Показатели потери массы, приведенные выше, также показывают очень маленькие потери массы покрытия за период семилетней экспозиции. В таблице 11 отражены данные по каждому году съема образцов о наибольших потерях массы каждого из покрытий. Данные по участку New Jersey согласуются с другими участками и показывают очень низкие значения потери массы за период семилетней экспозиции.

21

Таблица 11 - Отдельные максимальные потери в массе (на участке NEW JERSEY )

Результаты годового анализа состояния окружающей среды показали, что все измеренные температуры составных частей здания (например, стальные стойки, опорные балки) и образцов оставались выше температуры конденсации во всех трех местоположениях. Этот результат был достоверным как для анализа по месяцам, так и для анализа, проводимого каждый час в течение всего года. Температура поверхности ни одного из образцов или составных элементов здания (крепежного устройства, балки перекрытия и ригеля пола), за которыми было установлено наблюдение, не была даже на 1 час ниже температуры конденсации. Все группы образцов балочного перекрытия первого этажа, наружного балочного перекрытия и наружной стены ванной комнаты поддерживали температурные условия и уровень влажности,  необходимы для предотвращения образования конденсации на металлических поверхностях. Пример анализа данных по New Jersey показан на рисунке 16.

Условия облегченной кладки стены ванной комнаты на участке New Jersey

Август 1999

90

RH_W ALL

85

T_W ALL

80

W LL_GLN

75

70 	W LL_STD

65 	W LL_GLF

60

BATHRM

W ALL DP

55

50

100	300	500	700	900	1100   1300   1500   1700   1900   2100   2300

Час дня

Рисунок 16 – Температуры конденсации на участке New Jersey

22

Результаты коррозии

Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий

Таблицы 12 и 13 суммируют средние потери массы для всех четырех участков, всех образцов и всех местностей.

Таблица 12 – Сводные данные о средних потерях массы  на участках HAMILTON, MIAMI, AND NEW JERSEY 1

1 Потери массы, показанные выше, являются максимальными потерями массы или увеличением (абсолютное значение) для каждого образца. Увеличение массы объясняется с точки зрения роста пленки продуктов коррозии, разрушением цинкового защитного покрытия.

23

Таблица 13 – Сводные данные о средних потерях массы  на участке LEONARDTOWN 1

1The mass loss shown is the maximum mass loss or gain (absolute value) for each sample. The weight gain can be attributed to the formation of corrosion products that removes zinc from the protective coating.

24

Прогнозируемый ресурс стойкости

Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий

Средняя скорость коррозии (ожидаемый срок службы) образцов плит может быть рассчитана, используя вычислительный метод ASTM G 1-906 и показанный ниже:

Скорость коррозии = (KxW)/(AxTxD)

Где:

K	=	константа = 8.76x107 µм/год,

W	=	потери массы в граммах,

A	=	площадь в см2 (100 см2)

T	=	время экспозиции в часах, и

D	=	плотность в  г/см3.

Потери массы здесь (W) –это максимальные семилетние потери каждого отдельно взятого  типа покрытия и местоположения образца (из приложения A). Это дает оценку с завышением погрешностей (нижний предел) срока эксплуатации каждого типа покрытия.  Например, максимальные потери в массе Гальфан плит на участке New  Jersey  (подвешенных между балками  навеса позади дома) составляет  0.04  грамма после съема с испытаний по истечении семи лет. Эти потери в массе используются при вычислениях скорости коррозии. Более того, прогнозируемый ресурс стойкости, показанный в Таблице 14, основан на 75 % изначальной толщины покрытия.

В таблице 15 показан прогнозируемый срок эксплуатации, основанный не на настоящем весе покрытия каждого из образцов, перечисленного в таблице 14, а на изначальном. Например, 2 гальванические плиты на участке Hamilton, Ontario, имеют настоящую (измеренную) толщину покрытия - 29 микрон - и массу покровного слоя 206 г/м2. Изначальная масса покрытия гальванических образцов равна 180 г/м2 (Z180) при толщине покровного слоя 25 микрон. Использование номинальных значений величин дает минимальный показатель срока эксплуатации стандартных образцов с нанесенным на них покрытием.

В таблице 16 показана процентная разница между прогнозируемым сроком эксплуатации покрытых образцов, используя замеры толщины покровного слоя (Таблица 14), и номинальной толщиной покрытия (Таблица 15).

В таблице 17 показан средний срок эксплуатации разных покрытий разных местоположений, основанный на средних потерях массы каждого отдельно взятого типа покрытия после съема образцов с испытаний по истечении 7 лет (т.е. средней величины после 7-го извлечения, взятой из Приложения А и Таблицы 12).

6ASTM G1-90 (1999) e1. Стандартная практика подготовки, очищения и оценки тестируемых корродирующих образцов. Американское общество испытания материалов, West Conshohocken, PA

25

Таблица 14 – Ожидаемый срок эксплуатации – Измеренная масса покрытия (Образцы плит, максимальные отдельные потери массы)

1 Потери массы, показанные выше, являются максимальными потерями массы или увеличением (абсолютное значение) для каждого образца по истечении седьмого года испытаний.

26

Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий

Таблица 15 – Ожидаемый срок эксплуатации – Изначальная масса покрытия (Образцы плит, максимальные отдельные потери массы)

1 Потери массы, показанные выше, являются максимальными потерями массы или увеличением (абсолютное значение) для каждого образца по истечении седьмого года испытаний.

27

Таблица 16 – Процентная разница в прогнозируемом сроке эксплуатации  между измеренной и номинальной массой покрытия

1 Процентная разница вычисляется следующим образом: Прогнозируемый ресурс стойкости изначальной толщины покрытия минус измеренная толщина покрытия, разделенное на Прогнозируемый ресурс стойкости изначальной толщины покрытия.

28

Оцинкованная стальная конструкция для жилых зданий

Таблица 17 – Ожидаемый срок эксплуатации – Измеренная масса покрытия

(Образцы плит, семилетние средние потери массы)

29

ВЫВОДЫ:

Все четыре этапа съема образцов с испытаний (первый, третий, пятый и седьмой годы) были произведены на всех 4 полигонах. Результат измерения ущерба покрытий показал незначительные потери массы для всех типов образцов (например, стойки, плиты), всех образцов покрытий (например, гальваническое, галвалюм и гальфан) и всех местоположений образцов (например, технические этажи, стены, чердачные помещения, перекрытия). В результате самой большой скорости коррозии, которая могла наблюдаться на любом из четырех участков, произошла потеря 0,05 граммов для одной гальфан-плиты, установленной на этаже выше навеса, на участке New Jersey после периода семилетней экспозиции.

Прогнозируемые сроки эксплуатации всех образцов плит были рассчитаны, основываясь на максимальной длительности экспозиции (например, семилетней экспозиции). Ожидаемый срок службы был вычислен, используя метод ASTM G1. Прогнозируемый срок эксплуатации, основанный на отдельных потерях в массе каждого из образцов плит, варьируется от 123 до 460 лет для всех образцов во всех местоположениях. Самый продолжительный срок службы будет наблюдаться у образцов плит с покрытием гальфан, расположенных в чердачных помещениях и полости стены на участке Hamilton и в чердачном помещении участка Leonardtown (0.02 грамма потери массы после периода семилетней экспозиции).

Еще один самый продолжительный срок службы был рассчитан для образцов плит с покрытием гальфан участка New Jersey (408 лет). Самый низкий показатель срока эксплуатации (123 года) был вычислен для одного образца плиты с покрытием галвалюм, расположенного в полупроходном техническом подполье участка Leonardtown, по истечении периода семилетней экспозиции.

Прогнозируемый срок службы покрытых образцов, исчисляемый по номинальным значениям массы покрытия, был в среднем на -17,75% ниже исчисляемого по настоящей (измеренной) массе покрытия. Прогнозируемый срок эксплуатации, исчисляемый по номинальным значениям массы покрытия, варьировался от 112 до 401 лет со средним значением, равным 233 годам, для всех образцов всех местностей. Таблица 18 суммирует средние значения ожидаемых сроков эксплуатации для каждого из покрытий (во всех местностях):

Таблица 18 – Средний прогнозируемый срок эксплуатации, основанный на семилетней экспозиции

Данные о состоянии окружающей среды, собранные с участков Hamilton и New Jersey, на ранних этапах этой программы показали, что образцы и их микросреды (например, полость стены) остаются сухими круглый год. Это наблюдение подтверждает отчет по этим двум участкам за периоды одно-, двух-, трех-, пяти- и семилетней экспозиции о небольшом ущербе покрытию.

30

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДАННЫЕ СЪЕМА ОБРАЗЦОВ

| Год 1 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Площадка в Хамильтоне, Онтарио |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материала покрытия(g/m2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-255 | 92.16 | 92.15 | 0.01 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Стена E, группа A |
| 6-256 | 92.34 | 92.35 | -0.01 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Стена E, группа A |
| 6-257 | 90.31 | 90.31 | 0.00 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Стена E, группа A |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-264 | 92.38 | 92.37 | 0.01 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | мансарда |
| 6-265 | 91.73 | 91.73 | 0.00 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | мансарда |
| 6-267 | 92.54 | 92.54 | 0.00 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | мансарда |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-191 | 69.65 | 69.65 | 0.00 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена E, группа A |
| 7-192 | 69.57 | 69.56 | 0.01 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена E, группа A |
| 7-193 | 69.61 | 69.60 | 0.01 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена E, группа A |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 7-200 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | мансарда |
| 7-201 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | мансарда |
| 7-205 | 69.54 | 69.53 | 0.01 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | мансарда |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-39 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Стена E, группа A |
| 8-40 | 117.61 | 117.61 | 0.00 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Стена E, группа A |
| 8-41 | 117.83 | 117.83 | 0.00 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Стена E, группа A |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-51 | 116.78 | 116.78 | 0.00 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | мансарда |
| 8-52 | 117.57 | 117.56 | 0.01 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | мансарда |
| 8-53 | 117.94 | 117.93 | 0.01 | 16-Окт-97 | 22-Июль-99 | 21 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | мансарда |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |

| Год 3 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Площадка в Хамильтоне, Онтарио |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материала покрытия(g/m2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-261 | 91.07 | 91.08 | -0.01 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | мансарда |
| 6-262 | 91.62 | 91.62 | 0.00 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | мансарда |
| 6-263 | 91.98 | 91.96 | 0.02 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | мансарда |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-197 | 69.59 | 69.58 | 0.01 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | мансарда |
| 7-198 | 69.55 | 69.55 | 0.00 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | мансарда |
| 7-202 | 69.82 | 69.82 | 0.00 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | мансарда |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-45 | 116.88 | 116.87 | 0.01 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | мансарда |
| 8-46 | 116.85 | 116.85 | 0.00 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | мансарда |
| 8-47 | 117.84 | 117.85 | -0.01 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | мансарда |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 6-261 | 91.07 | 91.08 | -0.01 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | мансарда |
| 6-262 | 91.62 | 91.62 | 0.00 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | мансарда |
| 6-263 | 91.98 | 91.96 | 0.02 | 16-Окт-97 | 02-Нояб-01 | 48 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | мансарда |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |

| Год 5 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Площадка в Хамильтоне, Онтарио |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материала покрытия(g/m2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-268 | 92.04 | 92.04 | 0.00 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-269 | 91.73 | 91.72 | 0.01 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-270 | 91.22 | 91.22 | 0.00 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 6-258 | 92.16 | 92.16 | 0.00 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Стена |
| 6-259 | 91.70 | 91.69 | 0.01 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Стена |
| 6-260 | 91.52 | 91.51 | 0.01 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Стена |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 7-194 | 70.05 | 70.04 | 0.01 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена |
| 7-195 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена |
| 7-196 | 69.64 | 69.63 | 0.01 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 7-202 | 69.82 | 69.81 | 0.01 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-203 | 69.69 | 69.68 | 0.01 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-204 | 69.90 | 69.90 | 0.00 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 8-48 | 116.75 | 116.74 | 0.01 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-49 | 117.66 | 117.66 | 0.00 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-50 | 117.96 | 117.96 | 0.00 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-42 | 115.81 | 115.8 | 0.01 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Стена |
| 8-43 | 116.79 | 116.78 | 0.01 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Стена |
| 8-44 | 116.91 | 116.91 | 0.00 | 16-Окт-97 | 21-Дек-02 | 62 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Стена |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |

| Год 7 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Площадка в Хамильтоне, Онтарио |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материала покрытия(g/m2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-750 | 90.73 | 90.72 | 0.01 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-751 | 91.14 | 91.12 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-752 | 91.07 | 91.06 | 0.01 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.013 |
| 6-753 | 91.61 | 91.59 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Стена |
| 6-754 | 91.46 | 91.44 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Стена |
| 6-755 | 91.58 | 91.56 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Стена |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.02 |
| 7-865 | 115.45 | 115.43 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена |
| 7-866 | 115.32 | 115.30 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена |
| 7-867 | 114.98 | 114.96 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.020 |
| 7-862 | 69.74 | 69.72 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-863 | 69.68 | 69.66 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-864 | 69.81 | 69.8 | 0.01 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.017 |
| 8-850 | 116.75 | 116.73 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-851 | 117.66 | 117.65 | 0.01 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-852 | 117.96 | 117.95 | 0.01 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.013 |
| 8-856 | 115.96 | 115.94 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Стена |
| 8-857 | 116.12 | 116.1 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Стена |
| 8-858 | 116.87 | 116.85 | 0.02 | 16-Окт-97 | 7-Дек-05 | 98 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Стена |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.020 |

| Год 1 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Площадка в Майями, Флорида |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материала покрытия(g/m2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-1 | 48.52 | 48.51 | 0.01 | 7-Май-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| 6-2 | 46.74 | 46.72 | 0.02 | 7-Май-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| 6-3 | 41.29 | 41.27 | 0.02 | 7-Май-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.02 |
| 6-39 | 45.17 | 45.16 | 0.01 | 7-Май-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 5' |
| 6-40 | 44.50 | 44.49 | 0.01 | 7-Май-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 5' |
| 6-41 | 45.78 | 45.78 | 0.00 | 7-Май-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 5' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 6-200 | 92.46 | 92.48 | -0.02 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 11 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-201 | 91.99 | 91.99 | 0.00 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 11 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-202 | 91.36 | 91.36 | 0.00 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 11 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 7-1 | 31.73 | 31.72 | 0.01 | 7-Май-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Алюмоцинк.1 | 3.75 | 227 | 60 | Мансарда - навеска |
| 7-2 | 36.15 | 36.15 | 0.00 | 7-Май-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Алюмоцинк.1 | 3.75 | 227 | 60 | Мансарда - навеска |
| 7-3 | 37.70 | 37.71 | -0.01 | 7-Май-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Алюмоцинк.1 | 3.75 | 227 | 60 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-83 | 43.3 | 43.31 | -0.01 | 20-Март-98 | 24-Июль-98 | 4 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена - 2' |
| 7-86 | 45.59 | 45.57 | 0.02 | 20-Март-98 | 24-Июль-98 | 4 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена - 5' |
| 7-89 | 45.26 | 45.25 | 0.01 | 20-Март-98 | 24-Июль-98 | 4 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена – 7,5' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 7-150 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 15 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-151 | 69.67 | 69.65 | 0.02 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 15 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-152 | 69.40 | 69.39 | 0.01 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 15 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |

| Год 1 Результаты снятия с испытаний (продолжение) |
| --- |
| Площадка в Майями, Флорида |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материала покрытия(g/m2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 8-1 | 117.12 | 117.12 | 0.00 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 15 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-2 | 118.23 | 118.23 | 0.00 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 15 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-3 | 116.48 | 116.48 | 0.00 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 15 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-150 | 68.47 | 68.46 | 0.01 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-152 | 73.77 | 73.75 | 0.02 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-153 | 71.62 | 71.61 | 0.01 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 15 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 8-165 | 60.92 | 60.9 | 0.02 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 11 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена - 2' |
| 8-171 | 65.29 | 65.27 | 0.02 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 11 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена - 5' |
| 8-174 | 67.25 | 67.23 | 0.02 | 28-Авг-97 | 24-Июль-98 | 11 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена – 7,5' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.02 |

| Год 3 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Площадка в Майями, Флорида |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материала покрытия(g/m2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-4 | 38.05 | 38.06 | -0.01 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| 6-6 | 43.16 | 43.17 | -0.01 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 6-16 | 42.28 | 42.28 | 0.00 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| 6-17 | 42.79 | 42.80 | -0.01 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| 6-18 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 6-43 | 43.16 | 43.18 | -0.02 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 5' |
| 6-44 | 46.97 | 46.98 | -0.01 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 5' |
| 6-45 | 45.56 | 45.57 | -0.01 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 5' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 6-46$ | 43.88 | 42.56 | 1.32 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Гальванич.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| 6-47$ | 46.11 | 44.71 | 1.40 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Гальванич.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 1.36 |
| 6-203 | 90.86 | 90.88 | -0.02 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-204 | 92.35 | 92.36 | -0.01 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-205 | 91.54 | 91.55 | -0.01 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-206 | 92.35 | 92.36 | -0.01 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 7-4 | 33.21 | 33.21 | 0.00 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 31 | свая | Алюмоцинк.1 | 3.75 | 227 | 60 | Мансарда - навеска |
| 7-5 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Алюмоцинк.1 | 3.75 | 227 | 60 | Мансарда - навеска |
| 7-6 | 39.82 | 39.83 | -0.01 | 7-Май-97 | 21-Апр-00 | 35 | свая | Алюмоцинк.1 | 3.75 | 227 | 60 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |

| Год 3 Результаты снятия с испытаний (продолжение) |
| --- |
| Площадка в Майями, Флорида |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материала покрытия(g/m2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 7-78 | 46.46 | 46.46 | 0.00 | 20-Март-98 | 21-Апр-00 | 24 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-79 | 48.46 | 48.46 | 0.00 | 20-Март-98 | 21-Апр-00 | 24 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-80 | 38.44 | 38.43 | 0.01 | 20-Март-98 | 21-Апр-00 | 24 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-87 | 46.24 | 46.24 | 0.00 | 20-Март-98 | 21-Апр-00 | 24 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена - 5' |
| 7-88 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 20-Март-98 | 21-Апр-00 | 24 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена - 5' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-153 | 69.06 | 69.05 | 0.01 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-154 | 69.38 | 69.37 | 0.01 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-155 | 69.50 | 69.51 | -0.01 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-4 | 116.28 | 116.29 | -0.01 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-5 | 116.58 | 116.58 | 0.00 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска ng |
| 8-6 | 116.68 | 116.67 | 0.01 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-7 | 116.94 | 116.91 | 0.03 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 8-156 | 56.61 | 56.60 | 0.01 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-157 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-158 | 67.55 | 67.55 | 0.00 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-172 | 68.90 | 68.89 | 0.01 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена - 5' |
| 8-173 | 66.61 | 66.61 | 0.00 | 28-Авг-97 | 21-Апр-00 | 31 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена - 5' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |

| Год 5 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Площадка в Майями, Флорида |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материала покрытия(g/m2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-13 | 42.09 | 42.11 | -0.02 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| 6-14 | 42.06 | 42.07 | -0.01 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| 6-15 | 45.30 | 45.31 | -0.01 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 6-24 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| 6-25 | 38.84 | 38.84 | 0.00 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| 6-26 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 6-33 | 48.94 | 48.95 | -0.01 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 2' |
| 6-37 | 45.51 | 45.52 | -0.01 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 5' |
| 6-42 | 44.80 | 44.81 | -0.01 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 5' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 6-50$ | 45.56 | 44.18 | 1.38 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| 6-51$ | 46.33 | 44.94 | 1.39 | 7-Май-97 | 02-Янв-02 | 56 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 1.39 |
| 6-207 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-208 | 91.97 | 91.98 | -0.01 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-209 | 91.61 | 91.60 | 0.01 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-75 | 38.42 | 38.43 | -0.01 | 20-Mar-98 | 02-Jan-02 | 45 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-76 | 39 | 39.00 | 0.00 | 20-Mar-98 | 02-Jan-02 | 45 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-77 | 42.45 | 42.44 | 0.01 | 20-Mar-98 | 02-Jan-02 | 45 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.00 |

| Год 5 Результаты снятия с испытаний (продолжение) |
| --- |
| Площадка в Майями, Флорида |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материала покрытия(g/m2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 7-84 | 44.26 | 44.26 | 0.00 | 20-Март-98 | 02-Янв-02 | 45 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена - 2' |
| 7-90 | 52.36 | 52.38 | -0.02 | 20-Март-98 | 02-Янв-02 | 45 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена– 7,5' |
| 7-109 | 45.31 | 45.31 | 0.00 | 20-Март-98 | 02-Янв-02 | 45 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена- 7,5' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 7-156 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-157 | 69.68 | 69.66 | 0.02 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 8-8 | 115.83 | 115.79 | 0.04 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-9 | 115.86 | 115.83 | 0.03 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-10 | 116.49 | 116.46 | 0.03 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.03 |
| 8-154 | 64.23 | 64.23 | 0.00 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-155 | 59.84 | 59.85 | -0.01 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-162 | 68.51 | 68.52 | -0.01 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 8-166 | 58.89 | 58.88 | 0.01 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена - 2' |
| 8-167 | 59.63 | 59.62 | 0.01 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена - 2' |
| 8-168 | 69.42 | 69.41 | 0.01 | 28-Авг-97 | 02-Янв-02 | 52 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена - 2' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.01 |

| Год 7 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Площадка в Майями, Флорида |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес материа | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
|  |  |  | ходе воздействия(g) |  |  |  |  |  |  | покрытия(g/m2) |  |  |
| 6-610 | 43.03 | 43.02 | 0.01 | 7-Май-97 | 04-Дек-05 | 102 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| 6-611 | 42.02 | 42.01 | 0.01 | 7-Май-97 | 04-Дек-05 | 102 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| 6-612 | 44.15 | 44.13 | 0.02 | 7-Май-97 | 04-Дек-05 | 102 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.013 |
| 6-613 | 39.58 | 39.56 | 0.02 | 7-Май-97 | 04-Дек-05 | 102 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| 6-614 | 38.65 | 38.63 | 0.02 | 7-Май-97 | 04-Дек-05 | 102 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| 6-615 | 39.07 | 39.06 | 0.01 | 7-Май-97 | 04-Дек-05 | 102 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Манс.- на стене сух.кладки |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.017 |
| 6-616 | 48.12 | 48.10 | 0.02 | 7-Май-97 | 04-Дек-05 | 102 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 2' |
| 6-617 | 45.23 | 45.20 | 0.03 | 7-Май-97 | 04-Дек-05 | 102 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 5' |
| 6-618 | 47.16 | 47.15 | 0.01 | 7-Май-97 | 04-Дек-05 | 102 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Западная стена - 5' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.02 |
| 6-710 | 91.15 | 91.13 | 0.02 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-711 | 91.29 | 91.27 | 0.02 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| 6-712 | 91.45 | 91.44 | 0.01 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.017 |
| 7-710 | 39.24 | 39.22 | 0.02 | 20-Mar-98 | 04-Дек-05 | 92 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-711 | 41.26 | 41.25 | 0.01 | 20-Mar-98 | 04-Дек-05 | 92 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-712 | 43.01 | 42.98 | 0.03 | 20-Mar-98 | 04-Дек-05 | 92 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.020 |

| Год 7 Результаты снятия с испытаний (продолжение) |
| --- |
| Площадка в Майями, Флорида |
| Номер образца | Первоначальный вес (g) | Итоговый вес(g) | Потеря веса покрытия в ходе воздействия(g) | Дата установки | Дата возврата | Длительность воздействия (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (g/cm3) | Вес мат-ла | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
|  |  |  | ходе воздействия(g) |  |  |  |  |  |  | Покрытия (g/m2) |  |  |
| 7-713 | 46.34 | 46.31 | 0.03 | 20-Mar-98 | 04-Дек-05 | 92 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена - 2' |
| 7-714 | 51.24 | 51.23 | 0.01 | 20-Mar-98 | 04-Дек-05 | 92 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена-7,5' |
| 7-715 | 54.23 | 54.20 | 0.03 | 20-Mar-98 | 04-Дек-05 | 92 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Западная стена-7,5' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.023 |
| 7-810 | 68.89 | 68.88 | 0.01 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-811 | 69.02 | 69.00 | 0.02 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| 7-812 | 69.18 | 69.17 | 0.01 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.013 |
| 8-810 | 116.34 | 116.30 | 0.04 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-811 | 116.56 | 116.53 | 0.03 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-812 | 116.92 | 116.89 | 0.03 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | плита | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.033 |
| 8-910 | 58.92 | 58.89 | 0.03 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-911 | 64.79 | 64.76 | 0.03 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| 8-912 | 66.14 | 66.11 | 0.04 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда - навеска |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.033 |
| 8-913 | 65.45 | 65.41 | 0.04 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена - 2' |
| 8-914 | 62.34 | 62.32 | 0.02 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена - 2' |
| 8-915 | 68.12 | 68.09 | 0.03 | 28-Авг-97 | 04-Дек-05 | 99 | свая | Гальванич. | 6.7 | 315 | 47 | Западная стена - 2' |
| СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ/ВЫГОДА: 0.03 |

| Год 1 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Участок Long Beach Island, New Jersey |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-173 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 6-174 | 50.87 | 50.86 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 6-175 | 47.93 | 47.93 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 6400 | 31.93 | 31.92 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 6401 | 31.86 | 31.85 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 6402 | 31.79 | 31.78 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 6410 | 32.00 | 32.03 | -0.03 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под наружной опорной плитой |
| 6411 | 32.03 | 32.04 | -0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под наружной опорной плитой |
| 6412 | 32.05 | 32.06 | -0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под наружной опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.02 |
| 6423 | 31.96 | 31.97 | -0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Стена ванной комнаты |
| 6424 | 32.06 | 32.06 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Стена ванной комнаты |
| 6425 | 32.04 | 32.05 | -0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Стена ванной комнаты |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 7117 | 40.6 | 40.59 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 7118 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 7119 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/ подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-213 | 69.77 | 69.76 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 7-214 | 69.90 | 69.89 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 7-215 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/ подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |

| Год 1 Результаты снятия с испытаний (продолжение) |
| --- |
| Участок Long Beach Island, New Jersey |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 7-223 | 69.45 | 69.46 | -0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под наружной опорной плитой |
| 7-224 | 69.47 | 69.47 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под наружной опорной плитой |
| 7-225 | 69.41 | 69.42 | -0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под наружной опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 7-236 | 69.48 | 69.48 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена ванной комнаты |
| 7-237 | 69.29 | 69.29 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена ванной комнаты |
| 7-238 | 68.94 | 68.93 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена ванной комнаты |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-85 | 116.85 | 116.85 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Стена ванной комнаты |
| 8-86 | 118.33 | 118.32 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Стена ванной комнаты |
| 8-87 | 117.18 | 117.17 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Стена ванной комнаты |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 8222 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 8223 | 55.34 | 55.35 | -0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 8224 | 69.54 | 69.53 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балочное перекрытие/ подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-61 | 115.92 | 115.91 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балка пола/подвал |
| 8-63 | 118.07 | 118.05 | 0.02 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балка пола/подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.02 |
| 8-71 | 116.35 | 116.34 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под наружной опорной плитой |
| 8-72 | 115.87 | 115.86 | 0.01 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под наружной опорной плитой |
| 8-73 | 116.26 | 116.26 | 0.00 | 26-Авг-98 | 21-Фев-00 | 18 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под наружной опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |

| Год 3 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Участок Long Beach Island, New Jersey |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-170 | 58.08 | 58.08 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 6-171 | 65.24 | 65.23 | 0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 6403 | 32.16 | 32.17 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 6404 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| 6405 | 32.46 | 32.47 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/ подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 6413 | 31.85 | 31.87 | -0.02 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под наружной опорной плитой |
| 6414 | 31.73 | 31.74 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под наружной опорной плитой |
| 6415 | 31.90 | 31.92 | -0.02 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под наружной опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 6426 | 31.82 | 31.83 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Стена ванной комнаты |
| 6427 | 31.78 | 31.78 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Стена ванной комнаты |
| 6428 | 32.27 | 32.27 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Стена ванной комнаты |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.02 |
| 7114 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балка пола/подвал |
| 7116 | 46.1 | 46.1 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балка пола/подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-216 | 69.78 | 69.79 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балка пола/подвал |
| 7-217 | 69.83 | 69.83 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балка пола/подвал |
| 7-218 | 69.53 | 69.54 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балка пола/подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 7-226 | 69.48 | 69.47 | 0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под наружной опорной плитой |
| 7-227 | 69.56 | 69.57 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под наружной опорной плитой |
| 7-228 | 69.16 | 69.17 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под наружной опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |

| Год 3 Результаты снятия с испытаний (продолжение) |
| --- |
| Участок Long Beach Island, New Jersey |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 7-233 | 69.28 | 69.29 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена ванной комнаты |
| 7-234 | 69.34 | 69.34 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена ванной комнаты |
| 7-235 | 69.10 | 69.10 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Стена ванной комнаты |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-64 | 116.83 | 116.84 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балка пола/подвал |
| 8-65 | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балка пола/подвал |
| 8-66 | 116.53 | 116.54 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балка пола/подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 8-74 | 116.20 | 116.20 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под наружной опорной плитой |
| 8-75 | 117.84 | 117.83 | 0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под наружной опорной плитой |
| 8-76 | 117.35 | 117.34 | 0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под наружной опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 8-88 | 117.63 | 117.63 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Стена ванной комнаты |
| 8-89 | 116.92 | 116.93 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Стена ванной комнаты |
| 8-90 | 117.57 | 117.57 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Стена ванной комнаты |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8220 | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балка пола/подвал |
| 8221 | 68.69 | 68.7 | -0.01 | 26-Авг-98 | 23-Май-02 | 45 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балка пола/подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |

| Год 5 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Участок Long Beach Island, New Jersey |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотнсть мат-ла покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-153 | 50.61 | 50.62 | 0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/подвал |
| 6-154 | 45.67 | 45.68 | 0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/подвал |
| 6-172 | 65.32 | 65.32 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-406 | 31.97 | 31.96 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/подвал |
| 6-407 | 32.00 | 31.99 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/подвал |
| 6-408 | 32.33 | 32.33 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 6-416 | 32.50 | 32.51 | 0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под наружной опорной плитой |
| 6-417 | 32.47 | 32.47 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под наружной опорной плитой |
| 6-418 | 32.20 | 32.20 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под наружной опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 6-420 | 31.95 | 31.96 | 0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Внутри стены ванной комнаты |
| 6-421 | 31.79 | 31.80 | 0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Внутри стены ванной комнаты |
| 6-422 | 31.92 | 31.93 | 0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Внутри стены ванной комнаты |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.01 |
| 7-112 | 50.47 | 50.47 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/подвал |
| 7-113 | 45.71 | 45.70 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/подвал |
| 7-115 | 40.79 | 40.79 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-219 | 69.67 | 69.66 | 0.00 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/подвал |
| 7-220 | 69.92 | 69.91 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/подвал |
| 7-221 | 69.96 | 69.95 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |

| Год 5 Результаты снятия с испытаний (продолжение) |
| --- |
| Участок Long Beach Island, New Jersey |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотнсть мат-ла покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 7-229 | 69.11 | 69.10 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под наружной опорной плитой |
| 7-230 | 69.06 | 69.06 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под наружной опорной плитой |
| 7-231 | 69.17 | 69.17 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под наружной опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-239 | 69.06 | 69.05 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Внутри стены ванной комнаты |
| 7-240 | 69.06 | 69.06 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Внутри стены ванной комнаты |
| 7-241 | 68.01 | 68.00 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Внутри стены ванной комнаты |
| 7-242 | 68.16 | 68.15 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Внутри стены ванной комнаты |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 8-62 | 116.65 | 116.64 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балочное перекрытие/подвал |
| 8-67 | 117.08 | 117.07 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балочное перекрытие/подвал |
| 8-68 | 116.75 | 116.74 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балочное перекрытие/подвал |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 8-77 | 116.80 | 116.80 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под наружной опорной плитой |
| 8-79 | 116.59 | 116.60 | 0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под наружной опорной плитой |
| 8-80 | 117.51 | 117.52 | 0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под наружной опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.01 |
| 8-82 | 117.28 | 117.27 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Внутри стены ванной комнаты |
| 8-83 | 117.32 | 117.30 | -0.02 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Внутри стены ванной комнаты |
| 8-84 | 117.29 | 117.28 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Внутри стены ванной комнаты |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 8-208 | 66.12 | 66.11 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| 8-209 | 67.97 | 67.96 | -0.01 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| 8-219 | 73.11 | 73.11 | 0 | 26-Авг-98 | 8-Авг-03 | 60 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |

| Year 7 Retrieval Results |
| --- |
| Long Beach Island, New Jersey Site |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
|  |  |  | Exposure (g) |  |  |  |  |  | Coating (g/cm3) | Source (g/m2) | Thickness (microns) |  |
| 6-431 | 50.22 | 50.19 | 0.03 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/подвал |
| 6-432 | 49.89 | 49.87 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-433 | 66.35 | 66.33 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-438 | 32.21 | 32.19 | 0.02 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Балочное перекрытие/подвал |
| 6-437 | 33.15 | 33.13 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-439 | 30.86 | 30.84 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.020 |
| 6-434 | 31.68 | 31.64 | 0.04 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под наружной опорной плитой |
| 6-435 | 30.99 | 30.97 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-436 | 32.08 | 32.05 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.030 |
| 6-440 | 31.64 | 31.63 | 0.01 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | плита | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Внутри стены ванной комнаты |
| 6-441 | 31.85 | 31.83 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-442 | 32.25 | 32.24 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.013 |
| 7-256 | 54.23 | 54.21 | 0.02 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/подвал |
| 7-257 | 53.68 | 53.66 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-249 | 54.28 | 54.26 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.020 |
| 7-250 | 69.56 | 69.53 | 0.03 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Балочное перекрытие/подвал |
| 7-251 | 69.87 | 69.84 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-252 | 69.46 | 69.44 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.027 |

| Year 7 Retrieval Results (cont.) |
| --- |
| Long Beach Island, New Jersey Site |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
|  |  |  | Exposure (g) |  |  |  |  |  | Coating (g/cm3) | Source (g/m2) | Thickness (microns) |  |
| 7-247 | 69.05 | 69.03 | 0.02 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под наружной опорной плитой |
| 7-248 | 69.48 | 69.46 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-246 | 69.15 | 69.12 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-253 | 69.54 | 69.52 | 0.02 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Внутри стены ванной комнаты |
| 7-254 | 69.23 | 69.22 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-255 | 69.08 | 69.07 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.013 |
| 8-151 | 116.88 | 116.85 | 0.03 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Балочное перекрытие/подвал |
| 8-152 | 117.05 | 117.01 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-153 | 116.78 | 116.73 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.040 |
| 8-155 | 117.02 | 117 | 0.02 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под наружной опорной плитой |
| 8-156 | 117.15 | 117.12 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-159 | 117.01 | 116.98 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.027 |
| 8-154 | 116.89 | 116.88 | 0.01 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Внутри стены ванной комнаты |
| 8-157 | 117.08 | 117.06 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-158 | 117.21 | 117.2 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.013 |
| 8-242 | 67.85 | 67.83 | 0.02 | 26-Авг-98 | 4-Ноя-05 | 87 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| 8-244 | 66.23 | 66.2 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-247 | 66.46 | 66.43 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.027 |

| Год 1 Результаты снятия с испытаний |
| --- |
| Участок Leonardtown, Maryland |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-61$ | 44.51 | 42.98 | 1.53 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Без покрытия | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Подвал-открытый воздух |
| 6-62$ | 44.43 | 42.99 | 1.44 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Без покрытия | Нет данных | Нет данных | Нет данных a | Подвал-открытый воздух |
| 6-63$ | 41.17 | 39.79 | 1.38 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Без покрытия | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 1.45 |
| 6-73$ | 48.17 | 46.37 | 1.80 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Без покрытия | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Под опорной плитой |
| 6-74$ | 49.33 | 47.51 | 1.82 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Без покрытия | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Под опорной плитой |
| 6-75$ | 44.64 | 42.88 | 1.76 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Без покрытия | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 1.79 |
| 6-77 | 41.60 | 41.58 | 0.02 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда-навеска |
| 6-78 | 44.94 | 44.94 | 0.00 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда-навеска |
| 6-79 | 45.81 | 45.79 | 0.02 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 6-104 | 46.80 | 46.8 | 0.00 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| 6-105 | 46.47 | 46.46 | 0.01 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| 6-106 | 45.50 | 45.5 | 0.00 | 16-Май-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 6-116 | 43.42 | 43.44 | -0.02 | 16-Май-97 | 1-Фев-99 | 21 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| 6-117 | 43.05 | 43.07 | -0.02 | 16-Май-97 | 1-Фев-99 | 21 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| 6-118 | 40.73 | 40.74 | -0.01 | 16-Май-97 | 1-Фев-99 | 21 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.02 |
| 6-160 | 49.83 | 49.82 | 0.01 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| 6-161 | 66.41 | 66.4 | 0.01 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| 6-162 | 68.61 | 68.6 | 0.01 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 6-237 | 92.16 | 92.15 | 0.01 | 5-Сент-97 | 1-Фев-99 | 17 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда-в целлюлозе |
| 6-238 | 91.35 | 91.34 | 0.01 | 5-Сент-97 | 1-Фев-99 | 17 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда-в целлюлозе |
| 6-239 | 90.66 | 90.65 | 0.01 | 5-Сент-97 | 1-Фев-99 | 17 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда-в целлюлозе |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |

| Year 1 Retrieval Results (cont.) |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-246 | 91.70 | 91.69 | 0.01 | 5-Сент-97 | 22-Дек-98 | 15 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 6-247 | 91.66 | 91.63 | 0.03 | 5-Сент-97 | 22-Дек-98 | 15 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 6-248 | 90.85 | 90.84 | 0.01 | 5-Сент-97 | 22-Дек-98 | 15 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.02 |
| 7-25 | 36.89 | 36.87 | 0.02 | 16-Maй-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Алюмоцинк.1 | 3.75 | 227 | 60 | Мансарда-навеска |
| 7-27 | 35.13 | 35.12 | 0.01 | 16-Maй-97 | 22-Дек-98 | 19 | свая | Алюмоцинк.1 | 3.75 | 227 | 60 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.02 |
| 7-56 | 44.46 | 44.46 | 0.00 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-57 | 50.05 | 50.03 | 0.02 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-58 | 50.93 | 50.93 | 0.00 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 7-65 | 43.02 | 43.01 | 0.01 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под опорной плитой |
| 7-66 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под опорной плитой |
| 7-67 | 50.59 | 50.6 | -0.01 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-91 | 39.99 | 39.98 | 0.01 | 6-Фев-98 | 1-Фев-99 | 12 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-92 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 6-Фев-98 | 1-Фев-99 | 12 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-93 | 49.8 | 49.80 | 0.00 | 6-Фев-98 | 1-Фев-99 | 12 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-100 | 46.37 | 46.37 | 0.00 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал в изоляции |
| 7-101 | 48.97 | 48.95 | 0.02 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал в изоляции |
| 7-102 | 46.54 | 46.52 | 0.02 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал в изоляции |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 7-188 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 5-Сент-97 | 1-Фев-99 | 17 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 7-189 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | 5-Сент-97 | 1-Фев-99 | 17 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 7-190 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 5-Сент-97 | 1-Фев-99 | 17 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |

| Year 1 Retrieval Results (cont.) |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 8-198 | 67.54 | 67.52 | 0.02 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| 8-199 | 64.82 | 64.78 | 0.04 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| 8-200 | 76.94 | 76.92 | 0.02 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.03 |
| 8-210 | 70.02 | 70.00 | 0.02 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под опорной плитой |
| 8-211 | 71.94 | 71.91 | 0.03 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под опорной плитой |
| 8-212 | 77.05 | 77.02 | 0.03 | 6-Фев-98 | 22-Дек-98 | 11 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.03 |

| Year 3 Retrieval Results |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-80 | 44.31 | 44.31 | 0.00 | 16-Maй-97 | 27-Aпр-01 | 48 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда-навеска |
| 6-81 | 42.40 | 42.41 | -0.01 | 16-Maй-97 | 27-Aпр-01 | 48 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда-навеска |
| 6-82 | 46.31 | 46.31 | 0.00 | 16-Maй-97 | 27-Aпр-01 | 48 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.0 |
| 6-92 | 44.85 | 44.86 | -0.01 | 16-Maй-97 | 27-Aпр-01 | 48 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал в изоляции |
| 6-93 | 42.07 | 42.08 | -0.01 | 16-Maй-97 | 27-Aпр-01 | 48 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал в изоляции |
| 6-94 | 42.21 | 42.22 | -0.01 | 16-Maй-97 | 27-Aпр-01 | 48 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал в изоляции |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 6-107 | 41.55 | 41.57 | -0.02 | 16-Maй-97 | 27-Aпр-01 | 48 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| 6-108 | 45.46 | 45.49 | -0.03 | 16-Maй-97 | 27-Aпр-01 | 48 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| 6-109 | 44.98 | 45.00 | -0.02 | 16-Maй-97 | 27-Aпр-01 | 48 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.02 |
| 6-163 | 54.89 | 54.91 | -0.02 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| 6-164 | 43.54 | 43.56 | -0.02 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| 6-165 | 62.70 | 62.74 | -0.04 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.03 |
| 6-215 | 92.18 | 92.19 | -0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Подвал-открытый воздух |
| 6-216 | 92.01 | 92.02 | -0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Подвал-открытый воздух |
| 6-217 | 92.23 | 92.23 | 0.00 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 6-228 | 91.44 | 91.42 | 0.02 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда-навеска |
| 6-229 | 91.08 | 91.07 | 0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда-навеска |
| 6-230 | 92.03 | 92.02 | 0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 6-240 | 91.81 | 91.80 | 0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда в целлюлозе |
| 6-243 | 92.47 | 92.46 | 0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда в целлюлозе |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |

| Year 3 Retrieval Results (cont.) |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 6-249 | 91.19 | 91.17 | 0.02 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 6-253 | 91.65 | 91.63 | 0.02 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.02 |
| 7-59 | 43.76 | 43.77 | -0.01 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-60 | 41.72 | 41.74 | -0.02 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-61 | 49.6 | 49.61 | -0.01 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 7-68 | 49.69 | 49.69 | 0.00 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под опорной плитой |
| 7-69 | 48.45 | 48.46 | -0.01 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под опорной плитой |
| 7-70 | 44.98 | 44.97 | 0.01 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-94 | 47.6 | 47.61 | -0.01 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-95 | 44.55 | 44.55 | 0.00 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-96 | 55.17 | 55.17 | 0.00 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-103 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал в изоляции |
| 7-104 | 46.27 | 46.27 | 0.00 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал в изоляции |
| 7-105 | 45.72 | 45.71 | 0.01 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал в изоляции |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-165 | 69.77 | 69.76 | 0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-166 | 69.59 | 69.60 | -0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-167 | 69.85 | 69.84 | 0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-168 | 69.72 | 69.70 | 0.02 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |
| 7-185 | 69.58 | 69.57 | 0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-186 | 69.90 | 69.90 | 0.00 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-187 | 69.88 | 69.87 | 0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.01 |

| Year 3 Retrieval Results (cont.) |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
| 8-24 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| 8-25 | 117.71 | 117.71 | 0.00 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| 8-26 | 116.92 | 116.92 | 0.00 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-27 | 117.40 | 117.38 | 0.02 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| 8-28 | 117.27 | 117.25 | 0.02 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| 8-29 | 116.48 | 116.47 | 0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.02 |
| 8-37 | 117.75 | 117.73 | 0.02 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.02 |
| 8-186 | 59.74 | 59.76 | -0.02 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| 8-187 | 64.00 | 64.03 | -0.03 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| 8-188 | 65.33 | 65.34 | -0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.02 |
| 8-189 | 59.53 | 59.52 | 0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| 8-190 | 74.17 | 74.18 | -0.01 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| 8-191 | 67.66 | 67.66 | 0.00 | 5-Сент-97 | 27-Aпр-01 | 44 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-201 | 63.16 | 63.15 | 0.01 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| 8-202 | 65.85 | 65.85 | 0.00 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| 8-203 | 71.73 | 71.74 | -0.01 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-213 | 80.57 | 80.57 | 0.00 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под опорной плитой |
| 8-214 | 83.54 | 83.55 | -0.01 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под опорной плитой |
| 8-215 | 66.7 | 66.72 | -0.02 | 6-Фев-98 | 27-Aпр-01 | 39 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |

| Year 5 Retrieval Results |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coating Material (g/cm3) | of Source (g/m2) | Source Material (microns) |  |
| 6-83 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда-навеска |
| 6-84 | 44.59 | 44.59 | 0.00 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда-навеска |
| 6-85 | 47.76 | 47.75 | -0.01 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-95 | 43.15 | 43.16 | +0.01 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал в изоляции |
| 6-96 | 43.73 | 43.73 | 0.00 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал в изоляции |
| 6-97 | 48.27 | 48.28 | +0.01 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал в изоляции |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.01 |
| 6-110 | 48.82 | 48.84 | +0.02 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| 6-111 | 45.66 | 45.67 | +0.01 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| 6-112 | 39.83 | 39.85 | +0.02 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.02 |
| 6-119 | 49.06 | 49.08 | +0.02 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| 6-120 | 41.71 | 41.74 | +0.03 | 16-Mай-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| 6-166 | 55.88 | 55.91 | +0.03 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.03 |
| 6-218 | 92.58 | 92.61 | +0.03 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Подвал-открытый воздух |
| 6-219 | 91.78 | 91.80 | +0.02 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Подвал-открытый воздух |
| 6-220 | 91.19 | 91.22 | +0.03 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.03 |
| 6-234 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда-навеска |
| 6-235 | 91.42 | 91.42 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда-навеска |
| 6-236 | 92.06 | 92.06 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 6-241 | 92.02 | 92.01 | -0.01 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда в изоляции |
| 6-242 | 92.46 | 92.46 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда в изоляции |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Year 5 Retrieval Results (cont.) |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coating Material (g/cm3) | of Source (g/m2) | Source Material (microns) |  |
| 6-244 | 92.46 | 92.45 | -0.01 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 6-250 | 91.55 | 91.55 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 6-251 | 92.21 | 92.20 | -0.01 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 6-254 | 91.91 | 91.90 | -0.01 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 7.14 | 206 | 29 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.01 |
| 7-62 | 52.08 | 52.09 | +0.01 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-63 | 45.82 | 45.84 | +0.02 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-64 | 44.08 | 44.09 | +0.01 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.01 |
| 7-71 | 49.39 | 49.41 | +0.02 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под опорной плитой |
| 7-72 | 48.77 | 48.77 | 0.00 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под опорной плитой |
| 7-73 | 47.35 | 47.36 | +0.01 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.01 |
| 7-97 | 43.42 | 43.42 | 0.00 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-98 | 44.42 | 44.43 | +0.01 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-99 | 40.53 | 40.53 | 0.00 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 7-106 | 42.93 | 42.94 | +0.01 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал в изоляции |
| 7-107 | 45.97 | 45.98 | +0.01 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал в изоляции |
| 7-108 | 47.10 | 47.10 | 0.00 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал в изоляции |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.01 |
| 7-171 | 69.86 | 69.86 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-172 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-173 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-180 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-181 | 69.70 | 69.72 | +0.02 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-182 | 69.65 | 69.66 | +0.01 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.01 |

| Year 5 Retrieval Results (cont.) |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Номер образца | Первоначальный вес (г) | Итоговый вес(г) | Потеря веса покрытия в процессе экспозиции (г) | Дата установки | Дата восстановления | Длительность экспозиции (месяцы) | Тип образца | Исходный материал | Плотность материала покрытия (гр/см3) | Вес материала покрытия(г/м2) | Толщина покрытия исходного материала (микрон) | Расположение образца |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coating Material (g/cm3) | of Source (g/m2) | Source Material (microns) |  |
| 8-21 | 117.10 | 117.11 | +0.01 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| 8-22 | 117.63 | 117.63 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| 8-23 | 118.17 | 118.18 | +0.01 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.01 |
| 8-33 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| 8-34 | 118.11 | 118.11 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| 8-35 | 116.72 | 116.71 | -0.01 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |
| 8-36 | 116.99 | 116.97 | -0.02 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 8-38 | 116.93 | 116.93 | -0.02 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -0.02 |
| 8-177 | 70.72 | 70.76 | +0.04 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| 8-178 | 71.19 | 71.23 | +0.04 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| 8-179 | 66.15 | 66.19 | +0.04 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.04 |
| 8-192 | 65.49 | 65.49 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| 8-193 | 66.61 | 66.62 | +0.01 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| 8-194 | 68.46 | 68.46 | 0.00 | 5-Сент-97 | 14-Фев-03 | 65 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-204 | 68.52 | 68.53 | +0.01 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| 8-205 | 69.65 | 69.66 | +0.01 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| 8-206 | 75.85 | 75.85 | 0.00 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.01 |
| 8-216 | 65.52 | 65.54 | +0.02 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под опорной плитой |
| 8-217 | 66.87 | 66.89 | +0.02 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под опорной плитой |
| 8-218 | 65.77 | 65.79 | +0.02 | 06-Фев-98 | 14-Фев-03 | 60 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под опорной плитой |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: +0.02 |
| 6-67 | 49.14 | 47.99 | -1.150 | 16-Maй-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Без покрытия | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| 6-68 | 42.71 | 41.73 | -0.98 | 16-Maй-97 | 14-Фев-03 | 71 | свая | Без покрытия | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| СРЕДНИЕ ПОТЕРИ/ВЫГОДА: -1.07 |

| Year 5 Retrieval Results After Cleaning Leonardtown, Maryland Site |
| --- |
| Specimen Code | Sample Type | Source Material | Duration (Months) | Initial Weight (g) | Final Weight (g) | Final Weight After Cleaning (g) | Loss During Exposure (g) | Sample Location |
| 6-120 | свая | Оцинков.1 | 71 | 41.71 | 41.74 | 41.73 | +0.02 | Под опорной плитой |
| 6-166 | свая | Оцинков.1 | 60 | 55.88 | 55.91 | 55.89 | +0.01 | Под опорной плитой |
| 6-218 | плита | Оцинков.2 | 65 | 92.58 | 92.61 | 92.60 | +0.02 | Подвал-открытый воздух |
| 6-220 | плита | Оцинков.2 | 65 | 91.19 | 91.22 | 91.20 | +0.01 | Подвал-открытый воздух |
| 8-177 | свая | Гальфан | 65 | 70.72 | 70.76 | 70.74 | +0.02 | Подвал-открытый воздух |
| 8-178 | свая | Гальфан | 65 | 71.19 | 71.23 | 71.21 | +0.02 | Подвал-открытый воздух |
| 8-179 | свая | Гальфан | 65 | 66.15 | 66.19 | 66.17 | +0.02 | Подвал-открытый воздух |

| Year 7 Retrieval Results |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Specimen Number | Initial Weight (g) | Final Weight (g) | Loss During | Install Date | Recovery Date | Duration (Months) | Sample Type | Source Material | Density Of | Density Of | Coating Weight Of | Sample Location |
|  |  |  | Exposure (g) |  |  |  |  |  | Coating (g/cm3) | Source (g/m2) | Thickness (microns) |  |
| 6-136 | 46.21 | 46.19 | 0.02 | 6-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Мансарда-навеска |
| 6-137 | 42.54 | 42.52 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-138 | 42.37 | 42.34 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN:0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-147 | 43.01 | 42.99 | 0.02 | 6-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал в изоляции |
| 6-148 | 43.53 | 43.51 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-149 | 46.01 | 46.00 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN:0.017 |
| 6-139 | 44.62 | 44.58 | 0.04 | 6-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Подвал-открытый воздух |
| 6-140 | 42.78 | 42.74 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-141 | 41.54 | 41.51 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.037 |
| 6-150 | 45.36 | 45.33 | 0.03 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Оцинков.1 | 7.14 | 273 | 38 | Под опорной плитой |
| 6-151 | 42.15 | 42.11 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-152 | 43.56 | 43.52 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.037 |
| 6-317 | 92.11 | 92.08 | 0.03 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Подвал-открытый воздух |
| 6-318 | 92.44 | 92.4 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-319 | 92.04 | 92.00 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.037 |
| 6-301 | 90.46 | 90.44 | 0.02 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда-навеска |
| 6-302 | 91.33 | 91.31 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-303 | 91.18 | 91.17 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.017 |
| 6-296 | 90.7 | 90.69 | 0.01 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Мансарда в изоляции |
| 6-297 | 91 | 90.99 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-298 | 92.6 | 92.58 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Year 7 Retrieval Results (cont.) |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Specimen Number | Initial Weight (g) | Final Weight (g) | Loss During | Install Date | Recovery Date | Duration (Months) | Sample Type | Source Material | Density Of | Density Of | Coating Weight Of | Sample Location |
|  |  |  | Exposure (g) |  |  |  |  |  | Coating (g/cm3) | Source (g/m2) | Thickness (microns) |  |
| 6-327 | 91.32 | 91.3 | 0.02 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | плита | Оцинков.2 | 7.14 | 206 | 29 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 6-328 | 91.54 | 91.52 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-329 | 91.29 | 91.27 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.020 |
| 7-125 | 42.2 | 42.17 | 0.03 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-126 | 41.95 | 41.92 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-127 | 49.89 | 49.85 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.033 |
| 7-110 | 43.12 | 43.08 | 0.04 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Под опорной плитой |
| 7-120 | 42.85 | 42.82 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-121 | 46.02 | 46 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.030 |
| 7-122 | 48.18 | 48.16 | 0.02 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-123 | 45.58 | 45.56 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-124 | 46.98 | 46.97 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.017 |
| 7-128 | 44.62 | 44.6 | 0.02 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал в изоляции |
| 7-129 | 42.15 | 42.12 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-130 | 45.23 | 45.2 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.027 |
| 7-243 | 68.26 | 68.25 | 0.01 | 5-Sep-97 | 28-Oct-05 | 98 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Мансарда-навеска |
| 7-244 | 69.75 | 69.73 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-245 | 69.78 | 69.76 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-258 | 69.68 | 69.66 | 0.02 | 5-Sep-97 | 28-Oct-05 | 98 | плита | Алюмоцинк.2 | 3.75 | 168 | 45 | Подвал-открытый воздух |
| 7-259 | 69.45 | 69.41 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-260 | 69.61 | 69.58 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.030 |

| Year 7 Retrieval Results (cont.) |
| --- |
| Leonardtown, Maryland Site |
| Specimen Number | Initial Weight (g) | Final Weight (g) | Loss During | Install Date | Recovery Date | Duration (Months) | Sample Type | Source Material | Density Of | Density Of | Coating Weight Of | Sample Location |
|  |  |  | Exposure (g) |  |  |  |  |  | Coating (g/cm3) | Source (g/m2) | Thickness (microns) |  |
| 8-100 | 116.42 | 116.4 | 0.02 | 5-Sep-97 | 28-Oct-05 | 98 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| 8-101 | 117.79 | 117.77 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-102 | 117.94 | 117.91 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.023 |
| 8-114 | 115.62 | 115.6 | 0.02 | 5-Sep-97 | 28-Oct-05 | 98 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| 8-115 | 115.69 | 115.68 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-116 | 117.2 | 117.18 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.017 |
| 8-106 | 117.28 | 117.25 | 0.03 | 5-Sep-97 | 28-Oct-05 | 98 | плита | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Юго-восточная стена (целлюлоза) |
| 8-107 | 118.84 | 118.8 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-108 | 118.03 | 118 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.033 |
| 8-225 | 64 | 63.96 | 0.04 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал-открытый воздух |
| 8-226 | 78.08 | 78.05 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-227 | 67.96 | 67.92 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.037 |
| 8-231 | 61.16 | 61.15 | 0.01 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Мансарда-навеска |
| 8-232 | 81.24 | 81.23 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-233 | 65.75 | 65.74 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-228 | 54.71 | 54.69 | 0.02 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Подвал в изоляции |
| 8-229 | 68.18 | 68.15 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-230 | 70.4 | 70.38 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.023 |
| 8-234 | 58.11 | 58.08 | 0.03 | 06-Feb-98 | 28-Oct-05 | 93 | свая | Гальфан | 6.7 | 315 | 47 | Под опорной плитой |
| 8-235 | 62.65 | 62.61 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-236 | 65.06 | 65.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVG. LOSS/GAIN: 0.033 |

Американский Институт Железа и Стали

1140 Connecticut Avenue, NW Suite 705

Washington, DC 20036

1201 15th Street, NW Suite 320

Washington, DC 20005 www.steelframing.org

# Text boxes

Исследовательский отчет

| МАТЕРИАЛ | СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЯ (метрический) | СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЯ (Английский) | НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (микрон) | ИЗМЕРЕННАЯ ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ (микрон) | ПЛОТНОСТЬ ПОКРЫТИЯ 3 (g/cm ) | ВЕС ПОКРЫТИЯ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА(g/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцинкован. 1 | Z180 | G60 | 25 | 38 | 7.14 | 273 |
| Оцинкован 2 | Z180 | G60 | 25 | 29 | 7.14 | 206 |
| Гальванич. | ZGF275 | AZ90 | 41 | 47 | 6.7 | 315 |
| Алюмоцинк. 1 | AZ180 | AZ60 | 49 | 60 | 3.75 | 227 |
| Алюмоцинк. 2 | AZ180 | AZ50 | 41 | 45 | 3.75 | 168 |

| ПЛОЩАДКА NO. | МЕСТО | КЛИМАТ | ФУНДАМЕНТ | РАССТОЯНИЕ ДО ВОДЫ | ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miami, Florida | влажный, внутри страны | Бетонная плита на грунтовом основании | Несколько миль от Атлантическго океана | Наружная штукатурка |
| 2 | Leonardtown, Maryland | Полуморской с влажным летом | Погреб | Меньше, чем 75 футов от реки Potomac | Винил |
| 3 | Long Beach Island, New Jersey | морской | Стойки с огороженным участком под домом | Меньше чем 1/4 мили от Атлантического океана | Облицовка из алюминия |
| 4 | Hamilton, Ontario | Промышл.с холодными зимами | Цокольный этаж | Внутри страны | Кирпичная облицовка |

| ПЛОЩАДКА | ОБРАЗЦЫ/ДАТЧИКИ BY COLONY |
| --- | --- |
|  | Погреб | Впадина стены | Мансарда | Другое |
| Майями | Нет данных | Сваи – все 3 покрытия | Плиты и сваи – все 3 покрытия | Нет данных |
| Леонардтаун | Плиты – все 3 покрытия; сваи – все 3 покрытия и без покрытия | Плиты – все 3 покрытия | Плиты и сваи – все 3 покрытия | Сваи – все 3 покрытия и образцы без покрытия под внешней плитой |
| Нью-Джерси | Плиты и сваи – все 3 покрытия;Датчики – температура поверхности металла, относительная влажность, температура | Плиты – все 3 покрытия; Датчики – температура поверхности металла, относительная влажность, температура | Нет данных | Плиты – все 3 покрытия под плитой пляжного домика с температурой поверхности металла и относительной влажностью, температура, внутри и снаружи |
| Хамильтон | Нет данных | Плиты – все 3 покрытия; Датчики – температура поверхности металла, относительная влажность, температура, и конденсация | Плиты – все 3 покрытия; Датчики – температура поверхности металла, относительная влажность, температура, и конденсация | Внешняя относительная влажность, температура |

| Год | Потери в массе1 | Покрытие | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Год 1 | 0.03 | Гальфан | Под наружной опорной плитой |
| Год 3 | 0.03 | Гальфан, оцинков. | Под наружной опорной плитой Открытый погреб |
| Год 5 | 0.03 | Гальфан, оцинков. | Под наружной опорной плитой Открытый погреб |
| Год 7 | 0.037 | Гальфан, оцинков. | Открытый погреб Под наружной опорной плитой |

| Год съема | Потери в массе1 | Покрытие | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Год 1 | 0.02 | Гальфан, Галвалюм, оцинков. | Подвешенные на чердаке Облегченная кладка западной стены |
| Год 3 | 0.03 | Гальфан | Подвешенные на чердаке |
| Год 5 | 0.04 | Гальфан | Подвешенные на чердаке |
| Год 7 | 0.05 | Гальфан | Подвешенные на чердаке |

| Расположение | Типы образцов | Средние потери в массе за первый год1 (граммы) | Средние потери в массе за третий год1 (граммы) | Средние потери в массе за пятый год1 (граммы) | Средние потери в массе за седьмой год1 (граммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висящие на чердаке | Плиты – все покрытия | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.014 |
| Наружная стена | Плиты – все 3 покрытия | 0.00 | Нет данных2 | 0.01 | 0.020 |

| Год | Потери в массе1 | Покрытие | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Год 1 | 0.01 | Все | Все местоположения |
| Год 3 | 0.02 | Оцинков. | Висящие на чердаке |
| Год 5 | 0.01 | Все | Все местоположения |
| Год 7 | 0.02 | Все | Все местоположения |

|  | Температура конденсации мансарды Температура окр. Среды Цинковое покрытие Гальван Адюмоцинк. Температура мансарды |
| --- | --- |

Temp (F)

| Расположение | Типы образцов | Средние потери в массе за первый год1 (граммы) | Средние потери в массе за третий год1 (граммы) | Средние потери в массе за пятый год1 (граммы) | Средние потери в массе за седьмой год1 (граммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвешенные между балочными перекрытиями навеса позади дома | Стойки, плиты – все 3 покрытия | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| Подвешенные между опорными балками,поддерживающими опорную плиту 2-го этажа | Плиты – все 3 покрытия | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| Наружная стена в ванной комнате 2-го этажа | Плиты – все 3 покрытия | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.013 |

| Год | Потери в массе1 | Покрытие | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Год 1 | 0.02 | Гальфан | Подвешенные между балочными перекрытиями навеса позади дома |
| Год 3 | 0.02 | оцинков. | Под наружной опорной плитой |
| Год 5 | 0.02 | Гальфан | Внутри стены ванной комнаты |
| Год 7 | 0.04 | Гальфан | Подвешенные между балочными перекрытиями навеса позади дома |
| Потери массы, показанные выше, являются максимальными потерями массы или увеличением (абсолютное значение) для каждого образца. Увеличение массы объясняется с точки зрения роста пленки продуктов коррозии, разрушением цинкового защитного покрытия. роста пленки продуктов коррозии, разрушением цинкового защитного покрытия. |

Темпеpатура (F)

| Местоположение образца | Материал образца | Тип образца | Местопо-ложение образца | Средние потери массы (граммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год съема с испытаний |
|  |  |  |  | Год 1 | Год 3 | Год 5 | Год 7 |
| Hamilton, Ontario | Оцинков. 2 | Плита | Мансарда | 0 | 0 | 0 | 0.013 |
|  |  |  | Стена | 0 | - | 0.01 | 0.020 |
|  | Галвалюм |  | Мансарда | 0 | 0 | 0.01 | 0.017 |
|  |  |  | Стена | 0.01 | - | 0.01 | 0.020 |
|  | Гальфан |  | Мансарда | 0.01 | 0 | 0 | 0.013 |
|  |  |  | Стена | 0 | - | 0.01 | 0.020 |
| Miami, Florida | Оцинков. 2 | Стойка | Мансарда | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.017 |
|  |  |  | Стена | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.020 |
|  | Галвалюм |  | Мансарда | - | 0 | 0 | 0.020 |
|  |  |  | Стена | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.023 |
|  | Гальфан |  | Мансарда | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.033 |
|  |  |  | Стена | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.030 |
|  | Оцинков. 2 | Плита | Мансарда | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.017 |
|  | Галвалюм |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.013 |
|  | Гальфан |  |  | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.033 |
| Long Beach Island, New Jersey | Оцинков. 1 | Стойка | Подвал/Технический этаж | 0 | 0 | 0.01 | 0.023 |
|  | Галвалюм |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.020 |
|  | Гальфан |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.027 |
|  | Оцинков. 1 | Плита | Стена | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.013 |
|  |  |  | Подвал/Технический этаж | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.020 |
|  |  |  | Под опорной плитой | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.030 |
|  | Галвалюм |  | Стена | 0 | 0 | 0.01 | 0.013 |
|  |  |  | Подвал/Технический этаж | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.027 |
|  |  |  | Под опорной плитой | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.023 |
|  | Гальфан |  | Стена | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.013 |
|  |  |  | Подвал/Технический этаж | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.040 |
|  |  |  | Под опорной плитой | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.027 |

| Местоположение образца | Материал образца | Тип образца | Местопо-ложение образца | Средние потери массы (граммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год съема с испытаний |
|  |  |  |  | Год 1 | Год 3 | Год 5 | Год 7 |
| Leonardtown, Maryland | Оцинков. 1 | Стойка | Мансарда | 0.01 | 0 | 0 | 0.023 |
|  |  |  | Технический этаж/Проем | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.017 |
|  |  |  | Технический этаж /Мягкий листовой материал | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.037 |
|  |  |  | Под опорной плитой | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.037 |
|  | Галвалюм |  | Мансарда | 0 | 0 | 0 | 0.017 |
|  |  |  | Технический этаж/Проем | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.033 |
|  |  |  | Технический этаж /Мягкий листовой материал | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.027 |
|  |  |  | Под опорной плитой | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.030 |
|  | Гальфан |  | Мансарда |  | 0 | 0 | 0.010 |
|  |  |  | Технический этаж/Проем |  | 0.02 | 0.02 | 0.037 |
|  |  |  | Технический этаж /Мягкий листовой материал | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.023 |
|  |  |  | Под опорной плитой | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.033 |
|  | Оцинков. 2 | Плита | Мансарда | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.017 |
|  |  |  | Стена | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.020 |
|  |  |  | Технический этаж/Проем |  | 0.01 | 0.03 | 0.037 |
|  | Галвалюм |  | Мансарда |  | 0.01 | 0 | 0.017 |
|  |  |  | Стена | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Технический этаж/Проем |  | 0.01 | 0.01 | 0.030 |
|  | Гальфан |  | Мансарда |  | 0.02 | 0 | 0.017 |
|  |  |  | Стена |  | 0.02 | 0.02 | 0.033 |
|  |  |  | Технический этаж/Проем |  | 0 | 0.01 | 0.023 |

| Местопо-ложение участка | Материал образца | Местопо-ложение образца | Потери массы (граммы) | Длительность экспозиции (в месяцах) | Скорость коррозии (µ/год) | Прогнозиру-емый срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hamilton Ontario | Оцинков. 2 | Мансарда | 0.02 | 98 | 0.1439 | 302 |
|  |  | Стена | 0.02 | 98 | 0.1439 | 302 |
|  | Галвалюм | Мансарда | 0.02 | 98 | 0.2740 | 246 |
|  |  | Стена | 0.02 | 98 | 0.2740 | 246 |
|  | Гальфан | Мансарда | 0.02 | 98 | 0.1534 | 460 |
|  |  | Стена | 0.02 | 98 | 0.1534 | 460 |
| Miami Florida | Оцинков. 2 | Мансарда | 0.02 | 99 | 0.1424 | 305 |
|  | Галвалюм |  | 0.02 | 99 | 0.2712 | 249 |
|  | Гальфан |  | 0.04 | 99 | 0.3036 | 232 |
| Long Beach Island New Jersey | Оцинков. 1 | Стена | 0.02 | 87 | 0.1621 | 352 |
|  |  | Тех. этаж | 0.02 | 87 | 0.1621 | 352 |
|  |  | Под опорной плитой | 0.04 | 87 | 0.3242 | 176 |
|  | Галвалюм | Стена | 0.02 | 87 | 0.3086 | 219 |
|  |  | Тех. этаж | 0.03 | 87 | 0.4629 | 146 |
|  |  | Под опорной плитой | 0.03 | 87 | 0.4629 | 146 |
|  | Гальфан | Стена | 0.02 | 87 | 0.1727 | 408 |
|  |  | Тех. этаж | 0.05 | 87 | 0.4318 | 163 |
|  |  | Под опорной плитой | 0.03 | 87 | 0.2591 | 272 |
| Leonardtown Maryland | Оцинков. 2 | Мансарда | 0.02 | 93 | 0.1516 | 287 |
|  |  | Стена | 0.02 | 93 | 0.1516 | 287 |
|  |  | Подвал/Проем | 0.04 | 93 | 0.3033 | 143 |
|  | Галвалюм | Мансарда | 0.02 | 98 | 0.2740 | 246 |
|  |  | Подвал/Проем | 0.04 | 98 | 0.5480 | 123 |
|  | Гальфан | Мансарда | 0.02 | 98 | 0.1534 | 460 |
|  |  | Стена | 0.04 | 98 | 0.3067 | 230 |
|  |  | Подвал/Проем | 0.03 | 98 | 0.2300 | 306 |

| Местопо-ложение участка | Материал образца | Местопо-ложение образца | Потери массы (граммы) | Длительность экспозиции (в месяцах) | Скорость коррозии (µ/год) | Прогнозиру-емый срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hamilton Ontario | Оцинков. 2 | Мансарда | 0.02 | 98 | 0.1439 | 261 |
|  |  | Стена | 0.02 | 98 | 0.1439 | 261 |
|  | Галвалюм | Мансарда | 0.02 | 98 | 0.2740 | 224 |
|  |  | Стена | 0.02 | 98 | 0.2740 | 224 |
|  | Гальфан | Мансарда | 0.02 | 98 | 0.1534 | 401 |
|  |  | Стена | 0.02 | 98 | 0.1534 | 401 |
| Miami Florida | Оцинков. 2 | Мансарда | 0.02 | 99 | 0.1424 | 263 |
|  | Галвалюм |  | 0.02 | 99 | 0.2712 | 227 |
|  | Гальфан |  | 0.04 | 99 | 0.3036 | 203 |
| Long Beach Island New Jersey | Оцинков. 1 | Стена | 0.02 | 87 | 0.1621 | 231 |
|  |  | Тех.этаж | 0.02 | 87 | 0.1621 | 231 |
|  |  | Под опорной плитой | 0.04 | 87 | 0.3242 | 116 |
|  | Галвалюм | Стена | 0.02 | 87 | 0.3086 | 199 |
|  |  | Тех. этаж | 0.03 | 87 | 0.4629 | 133 |
|  |  | Под опорной плитой | 0.03 | 87 | 0.4629 | 133 |
|  | Гальфан | Стена | 0.02 | 87 | 0.1727 | 356 |
|  |  | Тех.этаж | 0.05 | 87 | 0.4318 | 142 |
|  |  | Под опорной плитой | 0.03 | 87 | 0.2591 | 237 |
| Leonardtown Maryland | Оцинков. 2 | Мансарда | 0.02 | 93 | 0.1516 | 247 |
|  |  | Стена | 0.02 | 93 | 0.1516 | 247 |
|  |  | Подвал/Проем | 0.04 | 93 | 0.3033 | 124 |
|  | Галвалюм | Мансарда | 0.02 | 98 | 0.2740 | 224 |
|  |  | Подвал/Проем | 0.04 | 98 | 0.5480 | 112 |
|  | Гальфан | Мансарда | 0.02 | 98 | 0.1534 | 401 |
|  |  | Стена | 0.04 | 98 | 0.3067 | 201 |
|  |  | Полупроходной канал/Проем | 0.03 | 98 | 0.2300 | 267 |

| Местоположение участка | Образец материала | Местоположение образца | Ожидаемый срок эксплуатации, основанный на измеренной толщине покрытия (в годах) | Ожидаемый срок эксплуатации, основанный на изначальной толщине покрытия (в | Процентная разница1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hamilton Ontario | Оцинков. 2 | Мансарда | 302 | 261 | -16.00% |
|  |  | Стена | 302 | 261 | -16.00% |
|  | Галвалюм | Мансарда | 246 | 224 | -9.76% |
|  |  | Стена | 246 | 224 | -9.76% |
|  | Гальфан | Мансарда | 460 | 401 | -14.63% |
|  |  | Стена | 460 | 401 | -14.63% |
| Miami Florida | Оцинков. 2 | Мансарда | 305 | 263 | -16.00% |
|  | Галвалюм |  | 249 | 227 | -9.76% |
|  | Гальфан |  | 232 | 203 | -14.63% |
| Long Beach Island New Jersey | Оцинков.1 | Стена | 352 | 231 | -52.00% |
|  |  | Тех. этаж | 352 | 231 | -52.00% |
|  |  | Под опорной плитой | 176 | 116 | -52.00% |
|  | Галвалюм | Стена | 219 | 199 | -9.76% |
|  |  | Тех. этаж | 146 | 133 | -9.76% |
|  |  | Под опорной плитой | 146 | 133 | -9.76% |
|  | Гальфан | Стена | 408 | 356 | -14.63% |
|  |  | Тех. этаж | 163 | 142 | -14.63% |
|  |  | Под опорной плитой | 272 | 237 | -14.63% |
| Leonardtown Maryland | Оцинков. 2 | Мансарда | 287 | 247 | -16.00% |
|  |  | Стена | 287 | 247 | -16.00% |
|  |  | Подвал/Проем | 143 | 124 | -16.00% |
|  | Галвалюм | Мансарда | 246 | 224 | -9.76% |
|  |  | Подвал/Проем | 123 | 112 | -9.76% |
|  | Гальфан | Мансарда | 460 | 401 | -14.63% |
|  |  | Стена | 230 | 201 | -14.63% |
|  |  | Подвал/Проем | 306 | 267 | -14.63% |

| Местопо-ложение участка | Материал образца | Местопо-ложение образца | Потери массы (граммы) | Длительность экспозиции (в месяцах) | Скорость коррозии (µ/год) | Прогнозиру-емый срок эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hamilton Ontario | Оцинков. 2 | Мансарда | 0.013 | 98 | 0.0935 | 465 |
|  |  | Стена | 0.020 | 98 | 0.1439 | 302 |
|  | Галвалюм | Мансарда | 0.017 | 98 | 0.2329 | 187 |
|  |  | Стена | 0.020 | 98 | 0.2740 | 246 |
|  | Гальфан | Мансарда | 0.013 | 98 | 0.0997 | 707 |
|  |  | Стена | 0.020 | 98 | 0.1534 | 460 |
| Miami Florida | Оцинков. 2 | Мансарда | 0.017 | 99 | 0.1211 | 359 |
|  | Галвалюм |  | 0.013 | 99 | 0.1763 | 383 |
|  | Гальфан |  | 0.033 | 99 | 0.2505 | 281 |
| Long Beach Island New Jersey | Оцинков. 1 | Стена | 0.013 | 87 | 0.1054 | 541 |
|  |  | Тех. этаж | 0.020 | 87 | 0.1621 | 352 |
|  |  | Под опорной плитой | 0.030 | 87 | 0.2431 | 234 |
|  | Галвалюм | Стена | 0.013 | 87 | 0.2006 | 336 |
|  |  | Тех. этаж | 0.027 | 87 | 0.4166 | 162 |
|  |  | Под опорной плитой | 0.023 | 87 | 0.3549 | 190 |
|  | Гальфан | Стена | 0.013 | 87 | 0.1123 | 628 |
|  |  | Тех. этаж | 0.040 | 87 | 0.3455 | 204 |
|  |  | Под опорной плитой | 0.027 | 87 | 0.2332 | 302 |
| Leonardtown Maryland | Оцинков. 2 | Мансарда | 0.017 | 93 | 0.1289 | 337 |
|  |  | Стена | 0.020 | 93 | 0.1516 | 287 |
|  |  | Подвал/Проем | 0.037 | 93 | 0.2805 | 155 |
|  | Галвалюм | Мансарда | 0.017 | 98 | 0.2329 | 290 |
|  |  | Подвал/Проем | 0.030 | 98 | 0.4110 | 164 |
|  | Гальфан | Мансарда | 0.017 | 98 | 0.1303 | 541 |
|  |  | Стена | 0.033 | 98 | 0.2530 | 279 |
|  |  | Подвал/Проем | 0.023 | 98 | 0.1764 | 400 |

| Покрытие | Средний срок эсплуатации, выраженный в годах, основанный на: |
| --- | --- |
|  | Средней потере массы (реальная толщина покрытия) 1 | Максимальной отдельной потере массы (реальная толщина покрытия) 1 | Максимальной потере массы (номинальная толщина покрытия)1 |
| Гальваническое 1 | 376 | 293 | 193 |
| Гальваническое 2 | 318 | 271 | 234 |
| Галвалюм | 392 | 324 | 295 |
| Гальфан | 422 | 332 | 290 |
| Средняя величина | 377 | 305 | 253 |

A-1

A2

A-3

A4

A-5

A6

A-7

A8

A-9

A10

A-11

A12

A-13

A14

A-15

A16

A-17

A18

A-19

A20

A-21

A22

A-23

A24

A-25

A26

A-27

A28

A-29

A30

A-31

A32

A-33

Re se a r c h  Re p o rt RP - 0 6 - 1